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AGIP ACORUS 7032 este destinat lubrifierii formelor metalice, din lemn sau alte materiale,  în care se toarnă ciment, materiale ceramice sau argilă. 

Caracteristici (valori tipice)
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	7032

	Viscozitate cinematică la   40°C
	mm²/s 
	10

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	150

	Punct de inflamabilitate PM 
	°C
	-

	Punct de curgere 
	°C
	-20

	Densitate la 15°C
	kg/dm3
	0,890




Proprietăţi şi performanţe 

* AGIP ACORUS 7032 asigură îndepărtarea materialelor din forme prevenind defectele de suprafaţă ale produselor finite care apar prin lipire, incluziuni de aer, variaţia locală a densităţii, schimbarea locală a culorii datorită concentraţiei neuniforme a umezelii etc.
* Produsul protejează şi curăţă formele, iar dacă acestea sunt din oţel, previne ruginirea lor datorită umezelii atmosferice şi a materialului prelucrat.
* Produsul previn formarea, pe suprafeţele formelor a depunerilor dure, dificil de înlăturat, care cauzează deficienţe în procesul de producţie. 


Utilizări 

* AGIP ACORUS 7032 poate fi aplicat prin pensulare, dar rezultate foarte bune se obţin la aplicarea prin pulverizare.
* În cazul formelor metalice, produsul AGIP ACORUS 7032 poate fi folosit când formele sunt încălzite, pentru scurtarea timpului de uscare.
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