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AGIP ASP C sunt uleiuri minerale recomandate pentru lubrifierea  echipamentelor  pneumatice.
Cele două  tipuri  de uleiuri diferă numai  prin valoarea viscozităţii.

Caracteristici (valori tipice)

	ASP C
	
	32
	100

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	5,7
	12,2

	Viscozitate cinematică la   40°C
	mm²/s 
	30
	100

	Indice de viscozitate
	-
	95
	95

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	212
	254

	Punct de curgere 
	°C
	-33
	-27

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,869
	0,889
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Proprietăţi şi performanţe 

* Uleiurile AGIP ASP C conţin compuşi speciali capabili să absoarbă  cantităţi mici de apă fără a pierde proprietăţile lubrifiante.
* Prin formularea produselor se garantează o excelentă onctuozitate, deci un film lubrifiant puternic aderent.


Utilizări 

* AGIP ASP C 32 este recomandat pentru lubrifierea la temperaturi joase a sculelor  pneumatice mici, în special a ciocanelor pneumatice.
* AGIP ASP  C 100 este recomandat pentru lubrifierea celor mai importante  scule  cu aer comprimat precum şi la ungerea echipamentelor pneumatice speciale de foraj, utilizate în minerit  şi construcţii, care funcţionează la temperaturi normale.
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