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Lubrifianţii Eni EXIDIA HG au fost dezvoltaţi în special pentru lubrifierea ghidajelor maşinilor unelte. Uleiurile sunt formulate dintr-o bază parafinică în care s-au incorporat aditivi antirugină şi anti “stick-slip” (pentru prevenirea mişcării sacadate).
[bookmark: _GoBack]Cele trei grade ISO îndeplinesc urmatoarele cerinţe şi specificaţii:
ISO - L-HG 32, ISO - L-HG 68, ISO - L-G 220.

Caracteristici (valori tipice)

	Eni EXIDIA  HG
	
	32
	68
	220

	Viscozitate cinematică la   40°C
	mm²/s 
	30,5
	68
	220

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	5,2
	8,6
	18,9

	Indice de viscozitate
	-
	96
	96
	96

	Punct de curgere
	°C
	-21
	-18
	-15

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	193
	212
	223

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,870
	0,882
	0,898



Proprietăţi şi performanţe 

* Lubrifianţii Eni EXIDIA HG asigură lubrifierea ghidajelor maşinilor-unelte eliminând alunecările cu intermitenţe (mişcarea sacadată) şi vibraţiile care ar afecta precizia de prelucrare a piesei şi durabilitatea  sculelor aşchietoare.
* Aditivii speciali folosiţi influenţează coeficienţii de frecare statică şi dinamică astfel încât se elimină fenomenul de "stick-slip" şi se asigură o funcţionare normală şi precisă a maşinilor-unelte în concordanţă cu limitele de toleranţă admise.
* Formularea lor a fost dezvoltată astfel încât să asigure o protecţie antirugină eficientă şi o bună dezemulsionare, în special pentru maşinile de rectificat unde se folosesc soluţii apoase ca fluide de aşchiere.
* Lubrifianţii Eni EXIDIA HG îndeplinesc cerinţele testului de stabilitate termică, Cincinnati Milacron. Acest test pune în evidenţă rezistenţa uleiurilor la formarea şlamurilor şi depunerilor precum şi absenţa coroziunii pe oţel, cupru şi aliajele lor.
* Indicele de viscozitate ridicat asigură acestor produse performanţe deosebite  într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru.
* Lubrifianţii AGIP EXIDIA HG posedă bune proprietăţi de rezistenţă la sarcini ridicate. Pierderea totală in greutate a componentelor pompei în testul Vickers este în jur de 27 mg şi de aceea gradele 32 şi 68 pot fi folosite şi ca fluide hidraulice în exploatarea maşinilor-unelte moderne.

Utilizări

* Lubrifianţii Eni EXIDIA HG au fost dezvoltaţi pentru lubrifierea ghidajelor  maşinilor-unelte, prevăzute cu sisteme de lubrifiere cu circulaţie sau  pierdere totală  de ulei, chiar în condiţii foarte grele de lucru.
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* Uleiurile Eni EXIDIA HG 32 şi 68 pot fi utilizate şi ca fluide hidraulice, în special la maşinile de rectificat, unde un singur tip de ulei poate fi folosit atât pentru lubrifierea ghidajelor cât şi pentru acţionări hidraulice.
* Eni EXIDIA HG 220 poate fi utilizat, de asemenea, pentru lubrifierea angrenajelor unde sunt necesare caracteristici anti „stick-slip", cum ar fi, spre exemplu, angrenajele melcate.

Specificaţii şi aprobări

Lubrifiantii Eni EXIDIA HG satisfac cerinţele de stabilitate termică şi anti "stick-slip" prevăzute de specificaţiile:

CINCINNATI P 53 (ISO VG 32), P47 (ISO VG 68), P 50 (ISO VG 220)

Lubrifianţii AGIP EXIDIA HG îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii:

ISO - L - HG 32 şi 68
ISO - L - G 220
ISO - L - CKE 220
STANIMUC G 32, 68 şi 220
DIN 51502 CGLP
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