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eni GREASE 15 şi 16 sunt unsori pe bază de calciu, de culoare verde, destinate lubrifierii şasiurilor autovehiculelor.

Caracteristici (valori tipice)

	eni GREASE                                                           
	
	15
	16

	Consistenţa NLGI                                                    
	clasa
	1
	2

	Penetraţie (ASTM D 217)
	mm/10            
	325
	280

	Punct picurare  (ASTM D 2265)                          
	°C
	100
	100

	Viscozitatea uleiului de bază la 40 °C              
	mm²/s             
	65
	65




Proprietăţi şi performanţe

· eni GREASE 15 şi AGIP GREASE 16 asigură o lubrifiere eficientă a componentelor şasiului. Ele reduc uzura şi asigură operarea sigură pe o lungă perioadă de timp. 
· Sunt rezistente la apă şi  pot fi folosite pentru lubrifierea componentelor care vin în contact cu apa ori  lucrează în mediu umed.
· eni GREASE 15 şi AGIP GREASE 16 aderă eficient pe suprafeţele metalice şi rezistă excelent la vibraţiile care ar îndepărta alte tipuri de unsori.             


Utilizări

[bookmark: _GoBack]Sunt unsori special formulate şi produse pentru asigurarea lubrifierii în bune condiţii a  şasiurilor autovehiculelor când acestea sunt supuse unor vibraţii severe  sau şocuri, chiar în prezenţa apei.
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