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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 			F.T. SA 5/2015
 	
eni GREASE 30 este o unsoare de tip ’’multifuncţional’’, cu consistenţă medie,  pe bază de litiu. 

Caracteristici (valori tipice)

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	2

	Penetraţie la 25oC  (ASTM D 217)		
	mm/10
	270

	Punct de picurare  (ASTM D 2265)
	°C
	190

	Viscozitatea uleiului de bază la 40 °C
	mm²/s
	103




[bookmark: _GoBack]Proprietăţi şi performanţe:

* Deoarece este o unsoare de tip ’’multifuncţional’’, GREASE 30 poate fi utilizată pentru o varietate de aplicaţii,  reducând gama de unsori care trebuie aprovizionate (şi depozitate), eliminând și pericolul ca unsoarea să fie folosită în mod greșit. 
* Are o bună stabilitate chimică şi fizică, rămînând nemodificată chiar dacă este supusă un timp îndelungat la acţiunea sarcinilor mecanice  şi termice.
* Rezistenţa la oxidare deosebit de mare, reduce tendinţa de degradare pe durata depozitării şi utilizării.
* Datorită punctului de picurare ridicat  poate fi utilizată într-un domeniu larg de temperaturi.
* Previne ruginirea oţelului şi coroziunea materialelor feroase şi neferoase.
* Aderenţa foarte bună a unsorii la suprafeţele de lucru împiedică îndepărtarea ei datorită vibraţiilor.
* Fiind rezistentă la apă, poate fi utilizată în medii umede şi chiar în contact cu apa.

Specificaţii:

eni GREASE 30 îndeplineşte cerinţele următoarelor clasificări:

eni GREASE 30                          	    NLGI 2                     
ISO                                                  L-X-BCHA 2 
DIN 51825			    K2K-20                                                         


Utilizări:

eni GREASE 30 a fost formulată pentru lubrifierea generală a autovehiculelor, de exemplu  a butucilor roţilor, lagărelor pompelor de apă,  şasiului  etc.
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