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eni ALARIA 3 HT este utilizat pentru umplerea instalaţiilor de transfer termic. Uleiul posedă o  stabilitate la oxidare şi o rezistenţă la descompunere termică deosebite, fiind formulat cu ulei de bază  parafinic atent selcţionat.


Caracteristici (valori tipice)
	Vascozitate cinematică la 100°C
	mm²/s
	5,31

	Vascozitate cinematică la  40 °C
	mm²/s
	29,5

	Indice de Vascozitate
	-
	113

	Punct de inflamabilitate  COC 
	°C
	215

	Punct de curgere
	°C
	-10

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,865



Proprietăţi şi performanţe

Calitatea deosebită a uleiului eni ALARIA 3 HT asigură o rezistenţă ridicată la degradarea termică datorată utilizării uleiului la temperaturi înalte, prevenind astfel formarea de depuneri  carbonoase şi şlam.
Prin gradul ridicat de rafinare se previne formarea depunerilor şi şlamului pe timpul utilizării, nivelul înalt de calitate asigurând stabilitatea termică până la temperaturile la care începe cracarea. 
Uleiul parafinic de bază este astfel rafinat încât să garanteze o bună dezemulsionare şi o rapidă dezaerare, asigurând astfel operarea corespunzătoare a instalaţiei de transfer termic prin prevenirea formării vaporilor şi bulelor de aer în punctele fierbinţi.
Pe durata serviciului, caracteristicile de transfer termic ale  uleiului eni ALARIA 3 HT rămân practic constante datorită rezistenţei deosebite la oxidare şi a stabilităţii la temperaturi ridicate.


Utilizări

eni ALARIA 3 HT poate fi utilizat în instalaţii de tip " deschis " sau  " închis ":

	- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor:   315°C
	- temperatura maximă la peretele încălzitorului:  350°C
    

Condiţii de operare

La pornirea unei instalaţii noi, sau la repornirea unei instalaţii după revizie, ca şi  în cazul funcţionării neconforme la temperatura de regim datorită prezenţei umidităţii în ulei, se va  funcţiona un timp la o temperatură de circa 100°C, pentru eliminarea apei şi umezelii, după care se ridică temperatura la valoarea de operare.
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