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eni Antifreeze Spezial  este  un fluid formulat printr-o tehnologie inovatoare, din componenți complet organici, care nu conţine silicaţi, nitriţi, amine, bor şi fosfaţi, cu proprietăţi ridicate anticorozive şi perioade lungi de utilizare.
Produsul este recomandat pentru sistemele de răcire al majorității modelelor de autovehicule.

Caracteristici  (valori tipice)

eni Antifreeze Spezial
	Culoare
	- 
	Roșu-Violet

	Punct de fierbere (ASTM D 1120)
	oC
	173

	Punct de congelare (cu apă)
	oC
	Vezi tabelul 

	Punct de fierbere (cu apă)
	oC
	Vezi tabelul

	pH, diluție 50% apă
	- 
	8,5

	Densitate la 15oC
	kg/l
	1,120



Proprietăţi şi performanţe

* eni Antifreeze Spezial  este unul dintre cele mai moderne produse de pe piaţă pentru protecţia radiatoarelor. 
* Produsul asigură protecţia anticorozivă, pe termen lung, pentru toate metalele folosite în construcţia  motoarelor şi radiatoarelor (fontă, aluminiu, cupru şi aliajele lor), fiind, în același timp,
compatibil cu  materialele plastice şi elastomerii folosiţi la fabricarea etanşărilor şi armăturilor flexibile.
* Conţine inhibitori atent selecţionaţi, lipsiţi de amine, nitriţi şi fosfaţi, cu impact redus asupra mediului înconjurător.
* Pe baza experienței acumulate, eni Antifreeze Spezial  prezintă durabilități pe parcursul a 650 000 km la autocamioane și autobuze și  250 000 km la automobile.

Utilizări

Temperaturile de utilizare ale fluidului depind de gradul de diluție adoptat.

În tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de îngheț/fierbere în funcție de diluție.

	eni Antifreeze Spezial
(% volume)
	Apă
(% volume)
	Punct de îngheț
(oC)
	Punct de fierbere
(oC)

	25
	75
	· 12
	105

	33
	67
	· 18
	106

	50
	50
	· 38
	109

	60
	40
	· 50
	113
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Pe baza experienței acumulate, se recpomandă diluții în intervalul 40-60% în apă demineralizată, pentru a obține cele mai bune performanțe.

De altfel, prescrierea tipului corespunzător de fluid de răcire și diluțiile necesare sunt responsabilitățile stricte ale constructorilor de autovehicule, utilizatorul trebuind să respecte recomandările respective.

Amestecarea produsului eni Antifreeze Spezial  cu alte fluide de răcire poate avea efecte negative afectând performanțele amestecului.


Specificaţii

eni Antifreeze Spezial  este aprobat oficial sau îndeplinește cerinţele următoarelor  specificaţii elaborate de diferite organizații și constructori de autovehicule:

- VW / Audi / Seat / Skoda  TL 774 D/F (G 12/G 12+)
- MB 325.3
- MAN 324 Type SNF
- Ford WSS-M 97 B44-D
- DEUTZ 0199-99-1115/2091
- OPEL GM 6277M
- RENAULT RVI 41-01-001/Q Tipo D
- FVV Heft R443
- Ő-Norm V 5123
- NATO S-759
- BS 6580
- ASTM D 3306
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