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Utilizări

eni Aquamet 104 Plus este un produs multifuncțional, formulat cu o nouă tehnologie, lipsit de amine secundare și bactericizi care produc formaldehidă. 
Conține aditivi anticorozivi, detergenți și EP. 
Este recomandat pentru operații cu severitate ridicată/medie, de prelucrare a fontelor, oțelurilor mediu aliate, aluminiului și aliajelor sale, precum și a metalelor galbene. 
eni Aquamet 104 Plus poate fi utilizat în instalații centralizate sau individuale. 
Avantajele clienților 
Lipsit de amine secundare și bactericid care produce formaldehidă pentru reducerea impactului ecotoxicologic și asigurarea unor mai bune condiții ale mediului de lucru. 
Stabilitatea ridicată a emulsiei reduce frecvența intervențiilor pentru întreținere. 
Excelentele proprietăți anti-uzură și EP asigură buna finisare a suprafețelor pieselor prelucrate și prelungirea duratei de utilizare a sculelor. 
Tendință scăzută de formare a spumei cu apă cu duritate ridicată (domeniul optim: 15-35ºF) chiar la presiuni de stropire ridicate.

Caracteristici (valori tipice)
	Proprietăți
	Metodă
	U.M.
	Valori tipice

	Aspect (vizual)
	-
	-
	Clar

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m3
	1000



Caracteristicile emulsiei
		Aspect emulsie



	-
	-
		Opalescent




		pH emulsie 5% 



		ASTM D 1287



	-
	9,25

		Coroziune (hârtie de filtru) cu 5 % 



		DIN 51360



	
	Trece

		Factor refractometric 



	-
	-
	1,2



Specificații și aprobări 
- ISO 6743/7 MAD 

Cum se utilizează
În tabelul de mai jos se prezintă concentrațiile preconizate.
În funcție de condițiile specifice ale procesului de așchiere, concentrațiile pot fi modificate

	Datorită naturii complexe ale aliajelor de aluminiu, înaintea prelucrării se recomandă efectuarea testului de pătare.

	Operaţia
	Materialul prelucrat

	
	Fontă
	Oțel, Oţel aliat
	Aluminiu şi aliaje
	Cupru şi aliaje

	Rectificare
	5%
	5%
	
	

	Strunjire; Frezare
	5%
	5%
	5%
	5%

	Găurire; Alezare
	5%
	6%
	6%
	6%

	Găurire adâncă; Filetare; Filetare prin rulare
	6%
	8%
	8%
	6%

	Găurire aluminiu - Mapal
	
	
	8-12%
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Atenționări
• înaintea preparării emulsiei, curățați rezervorul și circuitele cu un produs corespunzător; 
• preparați emulsia folosind, dacă este posibil, un agitator;
• în cazul amestecării manuale, se recomandă adăugarea concentratului peste apă (niciodată invers) pentru a preveni apariția unei emulsii instabile;
• pentru a preveni deteriorarea produsului datorită variațiilor bruște de temperatură sau ca rezultat al dispunerii containerelor în atmosferă neprielnică, este recomandată stocarea produsului în vase închise, la temperaturi între 5ºC și 30ºC.
• se recomandă urmărirea periodică a stării răcitorului pentru a asigura constanța parametrilor de operare și durata de viață a emulsiei.
• pentru obținerea celor mai bune rezultate se recomandă urmărirea instrucțiunilor prezentate.
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