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eni ARNICA sunt lubrifianți pe bază minerală formulați special pentru utilizări în sisteme hidraulice ce necesită fluide cu indici de viscozitate extrem de ridicaţi şi puncte de curgere foarte coborâte (conform specificaţiei ISO-L-HV).

Caracteristici (valori tipice)
 
	eni ARNICA  
	15
	22
	32
	46
	68
	100

	Viscozitate la   40 °C
	mm²/s 
	16,25
	20,9
	30,7
	43,5
	70,5
	102,2

	Viscozitate la 100 °C
	mm²/s 
	4,0
	4,73
	6,13
	7,73
	10,8
	14,3

	Indice de viscozitate
	-
	151
	153
	153
	148
	143
	143

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	180
	192
	202
	215
	218
	225

	Punct de curgere
	°C
	-39
	- 42
	- 42
	- 42
	- 39
	- 39

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,855
	0,857
	0,865
	0,870
	0,878
	0,885



Proprietăţi şi performanţe

* Indicele de viscozitate extrem de ridicat al fiecărui grad eni ARNICA contribuie la reducerea  variaţiei viscozităţii cu  temperatura.
* Amelioratorul de indice de viscozitate folosit are o rezistenţă deosebită la forfecare în condiţiile unor sarcini ridicate de operare, astfel că nu se produce o scădere semnificativă a viscozităţii pe durata utilizării.
* Valoarea scăzută a punctului de curgere permite utilizarea într-un mare număr de aplicaţii, chiar şi în acelea în care temperaturile ambiante  sunt scăzute.
* Stabilităţile termice şi rezistenţele la oxidare ridicate asigură uleiurilor eni ARNICA durate lungi de utilizare.
* Stabilitatea hidrolitică ridicată a lor reduce formarea depunerilor în prezenţa apei.
* Proprietăţile antiuzură foarte bune ale uleiurilor  eni ARNICA asigură prelungirea duratei de utilizare  a cuplelor de frecare, cu mişcare relativă, din circuitele hidraulice. Testul Vickers 104C indică pierderi în greutate, pentru componentele pompei, mai mici de 25 mg. În încercările pe standul cu roţi dinţate FZG, eni ARNICA 32 trece treapta a 11-a de încărcare, iar produsele cu viscozităţi mai mari trec treapta a 12-a. Uleiurile eni ARNICA îndeplinesc şi cerinţele următoarelor teste: EATON VICKERS 35VQ25 (pompă cu palete), DENISON T6C (pompă cu palete), DENISON P-46 (pompă cu pistoane axiale) şi DENISON T6C-20 (pompă combinată).
* Datorită bunelor proprietăţi anticorozive, se asigură atât protecţia cât şi conservarea eficientă a componentelor  metalice din circuitul hidraulic.
* Prin viteza de dezemulsionare ridicată, a acestor uleiuri, se asigură o separare rapidă a apei cu care uleiurile ar putea veni în contact. 
* Uleiurile eni ARNICA au excelente performanţe la filtrare, chiar în prezenţa apei, prin filtre foarte fine (3 µm).






Utilizări

Uleiurile eni ARNICA sunt utilizate, în special, ca fluide hidraulice în:

- servo mecanisme hidraulice şi electrohidraulice;
- amortizoare şi alte echipamente hidraulice supuse unor variaţii mari de temperatură;
- supape hidraulice de control;
- sisteme hidraulice de semnalizare (avertizare);
- echipamente hidraulice de pe nave;
- angrenajele de control şi reglare ale instalatiilor hidroelectrice.

Uleiurile  eni ARNICA sunt recomandate ca o alternativă pentru uleiurile hidraulice utilizate în mod obişnuit în sistemele de control şi transmitere a puterii pentru toate tipurile de utilaje care, prin construcţie şi  condiţiile grele de operare,  necesită uleiuri cu indici de viscozitate extrem de ridicaţi. În plus, uleiurile eni ARNICA sunt recomandate, în special,  pentru mecanismele şi instrumentele de precizie ridicată unde variaţiile momentului de torsiune datorate modificărilor viscozităţii  trebuie menţinute în limite foarte stricte.


Specificaţii şi aprobări   

eni ARNICA satisfac cerinţele diferitelor specificaţii sau/şi sunt aprobate de diverşi constructori:

- ISO-L-HV
- ISO 11158
- DIN 51524/3  HVLP (ediția 2006)
- AFNOR NF E 48603 HV	
[bookmark: _GoBack]- AISE  127	
- ATOS Tab. P 002-0/1
- BS 4231 HSE
- CETOP RP 91 H HV
- CINCINNATI  LAMB LANDIS  P-68, P-69 şi P-70
- PARKER DENISON  HF-0, HF-1, HF-2 (ARNICA 32, 46, 68)
- EATON VICKERS  M-2950
- EATON VICKERS  I-286-S3
- REXROTH RE 90220-I/II.02
- COMMERCIAL HYDRAULICS
- LINDE
- SAUER-DANFOSS 520L0463 
- Danieli Standard 0.000.001 (ARNICA 22, 46, 68)		
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