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AUTOL FLIESSFETT ZSA este o unsoare fluidă specială, pe bază de litiu, de culoare verde, cu proprietăți antiuzură, cu utilizări în  sistemele centralizate ale autovehiculelor sau instalațiilor industriale. 

Caracteristici (valori tipice) 

AUTOL FLIESSFETT  ZSA  
	Consistenţa NLGI 
	clasa
	[bookmark: _GoBack]00/000

	Penetraţie la 25 °C (malaxată)
	mm/10
	430

	Punct de picurare 
	°C
	170

	Viscozitatea uleiului de bază la 40°C
	mm²/s
	45



Proprietăţi şi performaţe

AUTOL FLIESSFETT ZSA  este o unsoare specială fluidă, cu bună rezistenţă la apă (notare 1-90 conform testului DIN 51807), asigurând astfel o bună protecție anticorozivă (antirugină), fiind notată cu 0 în condițiile testului EMCOR.

AUTOL FLIESSFETT ZSA posedă o bună rezistență la temperaturi relativ ridicate și capacitatea de a rezista la încărcări mari datorită aditivării specifice antiuzură.

AUTOL FLIESSFETT ZSA este pompată ușor chiar prin conducte lungi, cu diametre reduse.
  
Utilizări

AUTOL FLIESSFETT ZSA este o unsoare formulată special pentru lubrifierea în sistem centralizat a autovehiculelor comerciale, în special al acelora Daimler-Benz SK Class. 

AUTOL FLIESSFETT ZSA se folosește, în special, pentru lubrifierea prin recirculare a ghidajelor cu bile ale diferitelor utilaje și a angrenajelor cu puteri mici și medii.
Poate fi utilizată pentru lubrifierea componentelor mecanice în carter închis pentru care, datorită particularităților constructive și de operare, este necesară o unsoare fluidă.

AUTOL FLIESSFETT ZSA garantează o lubrifiere optimă la temperaturi de operare cuprinse între -50oC și +90oC. 

Specificaţii şi clasificări 

AUTOL FLIESSFETT ZSA îndeplinește cerințele următoarelor specificații:

-  M.B. 264					-  Willy  Vogel AG., Berlin
-  MAN 283 (Li-P 00)
-  Lincoln GmbH, Walldorf/Baden		-  Interlube GmbH, Ottobrunn

AUTOL FLIESSFETT ZSA îndeplinește cerințele următoarelor clasificări:

· ISO L-XEBEB 000			-  DIN 51 502  MP 000 G-50
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