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Seria de lubrifianţi eni BLASIA  a fost formulată pentru a satisface gama largă a cerinţelor impuse de lubrifierea în condiţii EP (extremă presiune), ca de exemplu lubrifierea angrenajelor care funcţionează în condiţii severe  de exploatare (conform  clasificării ISO-L-CKD).
Aceşti lubrifianţi sunt formulaţi cu uleiuri de bază parafinice şi aditivi cu compuşi cu sulf  (care asigură  funcţionarea  bună la viteze mari  şi sarcini prin şoc) şi cu compuşi pe bază de fosfor (pentru viteze  mici şi sarcini mari) .
Ca urmare, acești lubrifianţi  satisfac o gamă largă de cerinţe de operare.

Caracteristici (valori tipice)
	eni BLASIA  
	
	68
	100
	150
	220
	320
	460
	680

	Viscozitate la 100°C       
	mm²/s
	8,2
	11,8
	13,9
	18,7
	23,0
	30,9
	35,4

	Viscozitate la  40°C        
	mm²/s
	64
	100
	141
	220
	300
	460
	627

	Indice de viscozitate 
	-
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	90

	Punct de inflamabilitate  
	°C
	225
	230
	235
	240
	240
	245
	250

	Punct de curgere 
	°C
	- 27
	- 24
	- 22
	- 20
	-18
	-14
	- 9

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,885
	0,890
	0,895
	0,895
	0,900
	0,905
	0,915



Proprietăţi şi performanţe

* Lubrifianţii eni BLASIA au foarte bune proprietăţi antiuzură şi EP, demonstrate prin rezultatele obţinute în conditţile de testare pe standurile:
		- FZG - trec treapta a 12-a de încărcare;
		- TIMKEN - OK LOAD: 60 lbs;
		- 4 bile (EP) :  1100 N  sarcina maximă fără gripaj
			            2800 N  sarcina de sudură.

* De asemenea,  uleiurile au următoarele proprietăţi:

- stabilitate termică şi la oxidare ridicate, permiţând folosirea continuă în exploatare la temperaturi mai mari de 100 °C ;

- nu sunt corozive faţă de materialele folosite în mod curent la fabricarea utilajelor şi în special a acelora utilizate pentru garnituri de etanșare, dar și a metalelor cum ar fi oțelurile, fontele, cuprul și aliajele lor;  

- dezemulsionare bună, astfel încât uleiurile eni BLASIA,  separând rapid apa, asigură o lubrifiere perfectă, chiar şi în utilizările unde este posibilă contaminarea cu apă, ca de exemplu în oţelării;

- proprietăţi antirugină excelente, astfel încât aceste uleiuri asigură protejarea şi conservarea eficientă a componentelor lubrifiate chiar şi în condiţii de umiditate ridicată;

- toxicitate: aceste produse nu sunt toxice deoarece nu conţin compuşi (aditivi) cu plumb, putând fi astfel  folosite şi în sistemele de lubrifiere  de tip  «ceaţă de ulei».


Utilizări

* Uleiurile eni BLASIA  sunt recomandate în sistemele de lubrifiere prin circulaţie, prin barbotare,  sau prin ceaţă de ulei,  pentru toate tipurile de angrenaje închise, în special când condiţiile de operare implică sarcini şi viteze mari, precum şi temperaturi ridicate de operare sau/şi ale mediului ambiant. 
* Uleiurile pot fi,  de asemenea, folosite la lubrifierea diferitelor organe de maşini supuse la sarcini mari, ca de exemplu: cuplaje, transmisii  cu şurub, ghidaje cu viteze  scăzute. Sunt indicate, de asemenea, în sistemele de lubrifiere cu ceață de ulei.


Specificaţii şi aprobări 

Uleiurile eni BLASIA satisfac cerințele următoarelor specificații:

		- ISO-L-CKD
		- ANSI/AGMA 9005-D 94 ( AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP,  7EP, 8EP)
		- ASLE EP
		- DIN 51517 T.3 - CLP
		- US STEEL 224
[bookmark: _GoBack]                       - DAVID BROWN S1.53.101 (5E)

Lubrifianţii eni BLASIA au fost aprobaţi de:

· CINCINNATI  MILACRON  ( P-63 ISO 68, P-77 ISO 150, P-74 ISO 220, P-35 ISO 460)


eni BLASIA 150, 220, 320, 460, 680 sunt aprobate de Danieli, conform specificațiilor standardului 0.000.001.
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