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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 			F.T. M 201/2015

eni CLADIUM 120 este un lubrifiant API CF (Series III) formulat special pentru motoare navale cu aspirație naturală sau supraalimentate, ca și pentru motoare diesel industriale sau feroviare. Pachetul de aditivi utilizați sunt dozați astfel încât permit folosirea diverșilor combustibili, inclusiv ai celor de uz naval asigurând, în același timp, performanțe ridicate pentru motoarele cu presiuni medii efective foarte ridicate.


CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	[bookmark: _GoBack]Grad SAE
	30
	40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	895
	900

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	12
	15,7

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	108
	160

	Indice de viscozitate
	-
	100
	100

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	225
	235

	Punct de curgere
	°C
	-21
	-18

	TBN (Cifra de bazicitate totală)
	mgKOH/g
	12
	12




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni CLADIUM 120 posedă excelente proprietăți detergente care previn eficient formarea depunerilor carbonoase și sub formă de lac pe pistoane și canalele pentru segmenți prevenind astfel blocarea segmenților în cele mai severe condiții de funcționare a motoarelor.

· Proprietățile dispersante previn formarea depunerilor în motor ajutând la eliminarea acestora prin centrifugare.

· Proprietățile anticorozive asigură protecția eficientă, de lungă durată, a suprafețelor metalice.

· Cifra de bazicitate rămâne ridicată chiar după utilizare îndelungată, asigurând stfel neutralizarea eficientă a produselor acide.

· Caracteristicile foarte bune antiuzură asigură prelungirea duratei de utilizare a părților în mișcare relativă.

· Prin proprietățile antispumante se previne ruperea filmului de ulei asigurându-se astfel buna lubrifiere hidrodinamică a pieselor în mișcare.

· Cu toate că posedă caracteristici ridicate detergent-dispersante, uleiul asigură separarea rapidă a apei pătrunse accidental în motor datorită bunelor proprietăți dezemulsionante.


SPECIFICAȚII 

eni CLADIUM 120 este aprobat oficial sau acceptat de organizații și constructori de motoare:

· API CF
· BAUDOUIN
· DEUTZ - MWM
· HYUNDAI
· ROLLS ROYCE - BERGEN
· S.E.M.T. - PIELSTICK
· VM
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