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eni CLADIUM 140 S este un lubrifiant special formulat pentru motoarele cu aspirație normală sau supraalimentate de uz naval, industrial sau feroviar care funcționează cu gaze, motorină, păcură ușoară, ulei vegetal, sau pentru motoarele care funcționează în regim dual, cu combustibil lichid și gazos, în conformitate cu recomandările constructorilor de motoare.


CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	Grad SAE
	40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	910

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	14.5

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	142

	Indice de viscozitate
	-
	100

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	235

	Punct de curgere
	°C
	-15

	TBN (Cifra de bazicitate totală)
	mgKOH/g
	14,7




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni CLADIUM 140 S posedă excelente proprietăți detergente care previn formarea de lacuri și depuneri carbonoase pe pistoane și locașurile segmenților prevenind astfel blocarea segmenților în cele mai severe condiții de funcționare a motoarelor. 

· Proprietățile dispersante previn formarea depunerilor în motor ajutând la eliminarea acestora prin centrifugare.

· Proprietățile anticorozive asigură protecția eficientă, de lungă durată, a suprafețelor metalice.

· Cifra de bazicitate rămâne ridicată chiar după utilizare îndelungată, asigurând astfel neutralizarea eficientă a produselor acide.

· Caracteristicile foarte bune antiuzură asigură prelungirea duratei de utilizare a părților în mișcare relativă.

· Prin proprietățile antispumante se previne ruperea filmului de ulei asigurându-se astfel buna lubrifiere hidrodinamică a pieselor în mișcare.

· Cu toate că posedă caracteristici ridicate detergent-dispersante, uleiul asigură separarea rapidă a apei pătrunse accidental ăn motor datorită bunelor proprietăți dezemulsionante.


SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni CLADIUM 140 S este aprobat oficial sau acceptat de organizații și constructori de motoare:

· API CF
· WÄRTSILÄ “Table 1”
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