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eni CLADIUM 300  este un lubrifiant API CF (Series III)  formulat pentru motoarele diesel în patru timpi care funcționează cu combustibili reziduali cu conținut ridicat de sulf și în condiții care necesită un ulei cu valori TBN medii-ricate.


CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	Grad SAE
	30
	40

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	910
	915

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	12
	15,7

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	108
	160

	Indice de viscozitate
	-
	100
	100

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	225
	235

	Punct de curgere
	°C
	-21
	-18

	TBN (cifra de bazicitate)
	mgKOH/g
	30
	30




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni CLADIUM 300 posedă proprietăți detergente foarte ridicate care previn, în mod eficient, formarea lacurilor și depunerilor carbonoase pe pistoane și canalele segmenților prevenind astfel blocarea segmenților. 

· Puterea de neutralizare a produsului este în măsură să prevină formarea compușilor acizi datorată conținutului ridicat de sulf al combustibililor. Această proprietate este caracteristică utilizării combustibililor cu conținut mediu-ridicat de sulf dar și condițiilor de operare cu consum de ulei foarte scăzut sau funcționării la temperaturi scăzute când crește conținutul în acid sulfuric prin condensare.

· Excelentele performanțe antiuzură asigură, pentru acest ulei, utilizarea sa pentru lubrifierea angrenajelor cu care sunt echipate anumite motoare.

· Bunele caracteristici dezemulsionante asigură separarea eficientă a apei pătrunse accidental în motor.

· Proprietățile antispumante previn ruperea filmului de ulei care asigură lubrifiere suprafețelor în mișcare.


SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

eni CLADIUM 300 este aprobat oficial și/sau acceptat de  organizații și/sau constructori de motoare:

· API CF
· HYUNDAI
· ROLLS ROYES - BERGEN
· S.E.M.T. - PIELSTICK
· WÄRTSILÄ VASA
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