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eni CLADIUM S constituie o serie de lubrifianți pentru motoare navale , în patru timpi, de ultimă generație, care funcționează cu combustibili cu conținut ridicat de sulf și care necesită lubrifianți de înaltă calitate, cu proprietăți „împotriva depunerilor negre”.  
Acești lubrifianți asigură un bun control împotriva depunerilor din zonele fierbinți ale motorului, cum ar fi galeria de răcire a pistonului.
Aceste proprietăți sunt necesare și pentru că motoarele moderne au un consum redus de ulei. Acestea reduc cantitățile necesare de ulei de completare introducând eforturi suplimentare asupra uleiului.
Seria este compusă din cinci produse: eni CLADIUM 300 S și CLADIUM 400 S (disponibile în câte două clase de viscozitate), eni CLADIUM 500 S, cu diferite valori pentru TBN.
eni CLADIUM 500 S este recomandat pentru cazurile particulare în care se utilizează combustibili cu conținut ridicat de sulf și/sau pentru motoarele cu consum de ulei extrem de scăzut. 


CARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

eni  CLADIUM S				300 S   300 S      400 S     400 S      500 S
	Grad SAE
	30
	40
	30
	40
	50

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	11,0
	15,0
	11,0
	15,0
	15,0

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	87
	135
	87
	135
	135

	Indice de viscozitate
	-
	112
	112
	112
	112
	112

	TBN
	mgKOH/g
	30
	30
	40
	40
	50

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	250
	250
	250
	250
	250

	Punct de curgere
	°C
	-12
	-12
	-12
	-12
	-12

	Densitate la 15oC
	kg/l
	0,905
	0,912
	0,908
	0,915
	0,920




PROPRIETĂȚI ȘI PERFORMANȚE

· eni CLADIUM S posedă proprietăți detergent-dispersante care previn eficient formarea depunerilor carbonoase și sub formă de lac prevenind astfel blocarea segmenților și menținerea pistoanelor în stare curată. 

· Acești lubrifianți posedă o ridicată rezervă alcalină pentru combaterea formării compușilor acizi rezultați prin arderea combustibililor cu conținut foarte ridicat de sulf. Această rezervă este, de asemenea, benefică pentru motoarele speciale care sunt exploatate cu consum redus de ulei sau care operează la temperaturi scăzute care favorizează condensarea acidului sulfuric.

· Proprietățile lor antiuzură asigură și lubrifierea angrenajelor pentru anumite motoare.

· Prin proprietățile lor antispumante se previne formarea și antrenarea bulelor de aer.
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· Prin caracteristicile lor dispersante, uleiurile asigură starea perfectă de curățenie a motoarelor fără a fi necesară purificarea prin centrifugare.

· Prin polaritatea lor ridicată, uleiuriel asigură o protecție superioară a motoarelor împotriva umidității și salinității.



SPECIFICAȚII

eni CLADIUM S îndeplinesc cerințele specificației API CF și sunt aprobate de următorii  constructori de motoare:

· CATERPILLAR-MAK
· WÄRTSILÄ
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