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eni CODIUM LS 22 este un ulei semi-sintetic, lavabil, cu caracteristici superioare, destinat lubrifierii maşinilor textile. 
eni CODIUM LS 22 este formulat dintr-un compus sintetic care împreună cu baza minerală atent selecţionată şi înalt  rafinată  permite utilizarea uleiului  în condiţii mult mai severe de exploatare decât uleiurile terdiționale.
Formula de aditivare echilibrată conferă lubrifiantului proprietăţi antiuzură necesare operării  în  majoritatea aplicaţiilor cu grad înalt de complexitate.  

Caracteristici (valori tipice)

eni Codium LS 22
	Viscozitate cinematică la 40°C
	mm²/s 
	20,9

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s
	4,19

	Indice de viscozitate
	-
	102

	Culoare Saybolt
	-
	+23

	Punct de inflababilitate  COC 
	°C
	210

	Punct de curgere 
	°C
	-15

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,862



Proprietăţi şi performanţe 

eni CODIUM  LS 22 este un lubrifiant de calitate superioară caracterizat prin:
· proprietăţi excelente  antiuzură şi antirugină care asigură protejarea suprafeţelor lubrifiate;
· excelente proprietăți de aderenţă la suprafeţele lubrfiate şi anti-picurare; 
· lavabilitate bună, indispensabilă îndepărtării eventualelor pete de ulei de pe materialul prelucrat;   
-    absenţa  culorii  uleiului  reduce la minimum efectele unei eventuale contaminări cu reziduuri după  spălare. 

Utilizări 

eni CODIUM  LS 22 este un lubrifiant special formulat pentru a răspunde cerinţelor din industria textilă, în special pentru lubrifierea mașinilor de tricotat și de cusut.
eni CODIUM  LS 22 este, de asemenea, recomandat pentru lubrifierea broșelor mașinilor unelte și a sculelor pneumatice (lubrifiere în linie).

Specificații 

eni CODIUM  LS 22 îndeplinește cerințele următoarelor specificații:
· ISO-L-AN
· ISO-L-FC
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