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eni Dicrea S 150 este un lubrifiant complet sintetic, pe bază de poliglicoli, realizat special pentru a satisface lubrifierea în cele mai bune condiţii a compresoarelor de gaze naturale, GPL, amoniac, freoni etc.

Caracteristici (valori tipice)

	eni Dicrea S 150
	
	

	Viscozitate cinematică la 40°C
	mm²/s 
	143

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	25

	Viscozitate cinematică la 0oF (- 17,8oC)
	mm²/s 
	6700

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	285

	Punct de curgere
	°C
	- 34

	Indice de refracţie
	-
	1,459

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	1,054



Proprietăţi şi performanţe 

* eni Dicrea S 150 este solubil în apă. Ca urmare, aceasta constitue un avantaj în cazul instalaţiilor de aer comprimat unde trebuie eliminat uleiul antrenat în aerul evacuat. Această operaţie se face foarte simplu, prin spălare cu apă.
* În cazul comprimării gazelor umede, produsul asigură o lubrifiere bună chiar în prezenţa umidităţii.
* Produsul posedă o bună stabilitate chimică la temperaturi ridicate, prevenind formarea depunerilor carbonoase sau sub formă de gume.
* eni DICREA S 150 este caracterizat printr-un punct de curgere coborât, un indice de viscozitate ridicat şi prin aceea că este compatibil cu toate tipurile de cauciucuri naturale şi sintetice.

Specificaţii

AGIP Dicrea S 150 satisface cerinţele prevăzute de specificaţiile SULZER.

[bookmark: _GoBack]Utilizări

eni Dicrea S 150 se foloseste cu succes în compresoarele care vehiculează gaze diferite  (gaze naturale, GPL, freoni, butadienă, clorură de vinil etc.), când se impune ca lubrifiantul să nu aibă efecte asupra gazului comprimat (cum ar fi, de exemplu, în cazul compresoarelor de polietilenă când produsul finit trebuie să fie transparent). 
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