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eni Dicrea SX sunt uleiuri sintetice, pe bază de polialfaolefine,  aditivate antioxidant, antirugină şi antiuzură. Sunt destinate, în special, pentru lubrifierea compresoarelor de aer.

Caracteristici (valori tipice)
	eni Dicrea  SX
	
	32
	46
	68

	Viscozitate cinematică la   40  °C
	mm²/s
	31,6
	45,3
	66,7

	Viscozitate cinematică la 100  °C
	mm²/s
	6,1
	7,9
	10,8

	Indice de viscozitate
	-
	144
	146
	153

	Punct de inflamabilitate COC  
	° C
	227
	230
	235

	Punct de curgere
	° C
	< -54
	< -54
	< -54

	Stabilitate la oxidare  (DIN 51352-2):
- creşterea cifrei de cocs
	
% gr.
	
-
	
-
	
0,65

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,831
	0,835
	0,837



Proprietăţi şi performanţe

* Datorită bazei sintetice speciale şi selecţionării atente a pachetului de aditivi, durata de viaţă a uleiurilor eni Dicrea SX  utilizate  în compresoare rotative este de trei  până la patru ori mai mare decât aceea obţinută cu uleiuri similare cu bază minerală, reducându-se astfel  substanţial  numărul  intervenţiilor şi reviziilor.  
* Datorită unei stabilităţi foarte bune la temperaturi înalte, acești lubrifianţi previn formarea depunerilor carbonoase pe piesele cu temperaturi ridicate ale compresoarelor cu piston. 
* Punctele de curgere foarte coborâte permit acestor uleiuri să fie utilizate la temperaturi scăzute.
* Prin bunele lor proprietăţi anticorozive puse în evidenţă prin rezultatele obţinute prin testul ASTM D665 B, uleiurile eni Dicrea SX  asigură o protecţie eficientă împotriva ruginirii pentru toate suprafeţele metalice cu care vin în contact. 
* Aceste uleiuri posedă bune proprietăţi antiuzură astfel încât asigură o reducere corespunzătoare a uzurii cuplelor de frecare, aspect deosebit de important pentru compresoarele melcate.
* Uleiurile  sunt compatibile cu tipurile de cauciuc utilizate în mod curent la fabricarea compresoarelor de aer.

Specificaţii şi aprobări 
Uleiurile eni Dicrea SX îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii  şi  clasificări:
ISO -L-DAB  
ISO -L-DAH
DIN 51506 VDL

Uleiurile cu clasele de viscozitate ISO: VG 32 şi VG 46  au fost special formulate pentru lubrifierea compresoarelor melcate, dar pot fi utilizate şi în alte tipuri de compresoare pentru a căror lubrifiere sunt prevăzute clasele respective de viscozitate.
[bookmark: _GoBack]Intervalul de schimb pentru  uleiurile eni Dicrea SX  poate fi extins până la 6000…8000 de ore în condiţii normale de exploatare. În cazul unor condiţii severe de exploatare, uleiul  trebuie schimbat cel putin o dată pe an.
Uleiurile cu celelalte clase de viscozităţi  au fost folosite cu cele mai bune rezultate la lubrifierea  compresoarelor cu piston sau palete  construite  de cei mai renumiţi  fabricanţi în domeniu.  
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