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Lubrifianţii eni DICREA sunt formulaţi pentru lubrifierea compesoarelor de aer (rotative sau cu pistoane). Uleiurile ușoare, cu gradele ISO VG 32, 46 și 68, sunt formulate utilizând  uleiuri de bază înalt rafinate (grupa II), celelalte sorturi fiind produse cu uleiuri de bază parafinice  selecţionate. Pentru toate uleiurile s-au utilizat aditivi antioxidanți, antirugină şi antiuzură.
Caracteristici (valori tipice)
	eni DICREA
	
	32
	46
	68
	100
	150
	220
	320

	Viscozitate la 40  °C
	mm²/s 
	30
	45
	64
	96,2
	147
	204
	300

	Viscozitate la 100  °C
	mm²/s 
	5,45
	7.09
	8,93
	10,9
	14,3
	18,2
	24,6

	Indice de viscozitate
	-
	118
	116
	114
	97
	94
	98
	98

	Punct de inflamabilitate COC 
	° C
	220
	230
	240
	258
	265
	278
	280

	Punct de curgere
	° C
	-15
	-15
	-15
	-12
	-9
	-9
	-7

	Stabilitate la oxidare  (DIN 51352-2) : - creşterea cifrei de cocs
	
%gr.
	
0,4
	
0,5
	
1,0
	
1,1
	
1,2
	
-
	
-

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,850
	0,856
	0,861
	0,880
	0,893
	0,894
	0,902



Proprietăţi şi performanţe

* Lubrifianţii eni DICREA sunt foarte stabili la temperaturi ridicate, după cum rezultă din testul de oxidare DIN 51352 (partea a 2-a). Nu formează gume şi depuneri carbonoase în zonele fierbinţi ale compresorului, reducând  astfel la minimum posibilităţile de blocare a segmenţilor şi  orificiilor supapelor de evacuare. Uleiurile eni DICREA sunt rezistente la oxidare şi îmbătrânire şi nu formează şlam sau depuneri, după cum indică rezultatele obţinute prin testul R.O.C.O.T. (test de evaluare a rezistenţei la oxidare a uleiurilor pentru compresoare). Uleiurile eni DICREA au o durată lungă în serviciu, în compresoarele rotative (cu șnec sau lamele).
* Reziduurile carbonoase sunt foarte mici, datorită tendinţei reduse, a acestor uleiuri, de a forma depuneri de carbon pe părţile fierbinţi ale compesorului, fapt demonstrat de rezultatele obţinute în condiţiile testului DIN 51352-2.
* Lubrifianţii eni DICREA previn  formarea  ruginei  îndeplinind condiţiile testului ASTM D 665 A/B.
* Uleiurile au proprietăţi bune antiuzură, astfel încât trec treapta a 9-a de încărcare în condiţiile testului FZG. Proprietățile antiuzură sunt esențiale pentru lubrifierea compresoarelor rotative care sunt mai sensibile la uzuri decât compresoarele cu mișcare alternativă la aceleași puteri transmise.
* Uleiurile eni DICREA sunt compatibile cu cele mai multe tipuri de elastomeri folosiţi în mod curent la fabricarea elementelor de  etanşare pentru compresoare.
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Utilizări
eni DICREA sunt uleiuri recomandate pentru lubrifierea compresoarelor de aer rotative şi cu mişcare alternativă, inclusiv pentru cele care refulează aer la temperaturi ridicate (200 °C sau mai mult).
eni DICREA 32 şi 46 au fost formulate special pentru compresoare rotative (cu șnec sau palete).

eni DICREA 320 a fost formulat special pentru compresoare PNEUMOFORE, seriile F (cu palete).


Specificaţii 
[bookmark: _GoBack]
ISO -L-DAA
ISO -L-DAG

Uleiurile mai fluide (gradele 32...150) îndeplinesc cerințele specificației DIN 51 506 pentru uleiuri tip VDL.

	DIN 51 506 VDL (32, 46, 68, 100, 150)

Uleiurile mai vâscoase (gradele 220 și 320) răspund cerințelor VBL conform DIN 51 506.

	DIN 51 506 VBL (220 și 320)

eni DICREA sunt recomandate sau aprobate de următorii fabricanţi:

- NUOVO PIGNONE
- J.P. SAUER & SOHN (Dicrea 100)
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