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eni GREASE CC  sunt unsori pe bază de calciu, de culoare galbenă, ce rezistă chiar şi la spălarea cu apă fierbinte.
Unsorile sunt produse în diferite grade de consistenţă.

Caracteristici ( valori tipice)
	eni GREASE CC                 
	
	2
	3
	4

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	2
	3
	4

	Penetraţia la 25oC (ASTM D 217)
	mm/10
	280
	235
	190

	Punct de picurare  (ASTM D 2265)
	oC
	100
	100
	100

	Viscozitatea uleiului de bază la 40oC
	mm2/s
	65
	65
	65



Proprietăţi şi performanţe

* Aceste unsori formează un film cu proprietăţi lubrifiante foarte bune.
* Au o bună rezistenţă la spălarea cu apă şi sunt  insolubile chiar şi în apă fierbinte.


Utilizări
Unsorile eni GREASE CC sunt utilizate pentru lubrifierea axelor, lagărelor, ghidajelor şi articulaţiilor expuse umezelei şi apei, însă numai dacă acestea sunt supuse unor sarcini termice şi mecanice (viteză şi presiune) care nu au valori ridicate.

Atenţie !
[bookmark: _GoBack]Unsorile eni GREASE CC nu  pot fi utilizate în sistemele de lubrifiere centralizate. 
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