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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		  F.T. U 16a/2015
 	
eni GREASE LP sunt unsori de culoare neagră, cu o structură omogenă,  obţinute prin dispersia săpunurilor mixte de litiu – calciu, care conţin aditivi EP (Extremă Presiune) şi au  o bună   stabilitate  la contactul cu apa. Unsorile eni GREASE LP sunt formulate în trei grade diferite de consistenţă.

Caracteristici (valori tipice)
	eni GREASE LP                                                                 
	
	0
	1
	2

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	0
	1
	2

	Penetraţie la 25oC  (malaxată)
	mm/10
	365
	320
	280

	Punct de picurare (ASTM D 2265)
	oC
	160
	170
	182

	Viscozitatea uleiului de bază la 40oC
	mm2/s
	160
	160
	160

	Încercări pe standul Timken – EP (ASTM D 2509)
	lbs
	45
	45
	50



Proprietăţi şi performanţe 
* Prezenţa aditivilor EP determină formarea unui film lubrifiant capabil să reziste la solicitările mecanice foarte ridicate ce pot apare în cuplele cu frecare. 
* Rezistenţa la oxidare foarte bună asigură o durată lungă în serviciu chiar la temperaturi ridicate. eni GREASE LP 2 îndeplinește cerințele următoarelor teste: FAG FE 9 (DIN 51821-02) și SKF R2F la 120oC.
* Rezistenţa ridicată la contactul cu apa (valoarea tipică pentru GREASE LP 2 la 175oF = 79oC este 2,5%) şi aderenţa foarte bună fac posibilă utilizarea produsului chiar în prezenţa apei. 
* Unsorile au bune proprietăţi antirugină şi nu sunt corozive pentru cupru şi aliajele sale.
* Unsorile au bune caracteristici de pompabilitate, putând fi astfel  utilizate şi în sistemele centralizate de lubrifiere.

Utilizări
Unsorile eni GREASE LP au fost formulate în special pentru aplicaţiile din industria siderurgică  şi, în general, pentru toate aplicaţiile în care este nevoie ca filmul lubrifiant să posede o bună aderenţă  şi  să  reziste la temperaturi ridicate  şi la acţiunea  apei.
În particular, sunt destinate pentru lubrifierea lagărelor cilindrilor laminoarelor şi a papucilor din bronz de la laminoarele de tip Mannesman.
Datorită pachetului special de aditivi, aceste unsori pot fi utilizate în numeroase aplicaţii şi, din acest punct de vedere, pot fi clasificate ca făcând parte din categoria unsorilor multifuncţionale.
Unsorile se pot utiliza şi pentru lubrifierea rulmenţilor cu role cilindrice (pentru laminoare), angrenajelor supuse la sarcini  mari, articulaţiilor şi părţilor mobile ale laminoarelor care operează  într-un domeniu  extrem de larg de temperaturi.
   
Specificații 
eni GREASE LP îndeplinesc următoarele clasificări:

	eni GREASE LP
	0
	1
	2

	ISO
	L-X-BCHB 0
	L-X-BCHB 1
	L-X-BCHB 2

	DIN 51825
	KP0K -20
	KP1K -20
	KP2K -20
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