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eni GREASE MU EP sunt unsori multifuncționale, cu performanțe ridicate, pe bază de săpun de litiu, de culoare galben-maroniu, ușor fibroase, aditivate EP (Extremă Presiune). Unsoarea cu consistența NLGI 00 conține un îngroșător special care asigură produsului capacitatea de a lubrifia angrenajele închise.

Caracteristici (valori tipice)

	GREASE MU EP 
	
	00
	0
	1
	2
	3

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	00
	0
	1
	2
	3

	Penetraţia malaxată 
	mm/10
	425
	370
	325
	280
	230

	Punctul de picurare ASTM 
	°C
	180
	180
	185
	185
	185

	Viscozitatea uleiului de bază la 40°C
	mm²/s
	160
	160
	160
	160
	160



Proprietăţi şi performanţe

* Prezenţa aditivilor EP (Extremă Presiune) asigură unsorilor eni Grease MU EP capacitatea de a  forma  un film deosebit de aderent  ce rezistă chiar şi la sarcini mari pulsatorii, prevenind astfel contactul metal-metal între  suprafețele  lubrifiate.
* Prin caracteristicile multifuncționale ale unsorilor eni Grease MU EP, se asigură  o  planificare mai ușoară în ceea ce privește asigurarea lubrifierii, reducându-se astfel  sortimentele de unsori care trebuie aprovizionate şi depozitate.
* Stabilitatea fizico- chimică bună și rezistența superioară la oxidare asigură acestor unsori  menţinerea caracteristicilor chiar şi după un timp îndelungat de expunere la sarcini  mecanice şi termice mari. 
* Punctul de picurare ridicat permit utilizarea acestor produse într-un domeniu larg de temperaturi. eni Grease MU EP 2  trece testele de performanță impuse prin testele: FAG FE 9 (DIN 51821-02) și SKF R2F la 120oC.
* Produsele asigură o protecţie eficientă împotriva ruginirii oţelului şi coroziunii materialelor neferoase și aderă foarte bine la suprafeţele metalice, rezistând astfel îndepărtării în cazul unor vibraţii puternice. 
* eni Grease MU EP sunt rezistente la apă şi pot fi utilizate în mediu umed sau în contact cu apa. Având o bună pompabilitate, se asigură distribuirea ușoară chiar la temperaturi scăzute.  

Utilizări 

Unsorile eni Grease MU EP  se folosesc în toate situaţiile în care sunt necesare produse cu proprietăţi EP (Extremă Presiune): lagăre cu alunecare şi rostogolire care funcționează la solicitări termo-mecanice ridicate şi, în general,  pentru toate locurile de lubrifiere unde  condiţiile de explo-atare sunt  foarte dificile. Capacitatea lor de a rezista la sarcini asigură extinderea domeniului lor de utilizare. 
	eni Grease MU EP 
	[image: ίð]

	  2/2
	


PRODUCT DATA SHEET


Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		  F.T. U 20/2015
 	

eni Grease MU EP 00 se utilizează, în special, pentru lubrifierea angrenajelor din oțel cilindrice și conice, dar și a angrenajelor melcate care funcționează la temperaturi și încărcări mecanice medii, sau pentru oricare angrenaj unde aplicarea uleiului este dificilă, în timp ce unsoarea asigură o durată foarte lungă de utilizare.

eni Grease MU EP 00 poate fi, de asemenea, utilizată în sistemele centralizate de lubrifiere ale autocamioanelor grele, mașinilor agricole, utilajelor industriale dar și pentru lubrifierea ghidajelor mașinilor unelte. 

Specificaţii

[bookmark: _GoBack]Unsorile eni Grease MU EP îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii:

	GREASE MU EP
	00
	0
	1
	2
	3

	ISO 6743-9
	L-X-BCHB 00
	L-X-BCHB  0
	L-X-BCHB  1
	L-X-BCHB  2
	L-X-BCHB  3

	ISO 6743-6
	L-CKG 00
	L-CKG 0
	L-CKG 1
	--
	--

	DIN 51825
	KP00K-20
	KP0K-20
	KP1K-20
	KP2K-20
	KP3K-20

	DIN 51826
	GP00G
	GP0K
	GP1K
	--
	--

	MAG (CINCINNATI)
	--
	P-79
	P-72
	P-64
	--
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