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eni GREASE MU sunt unsori multifuncţionale, de culoare galben-maro, pe bază de săpun de litiu.  Unsorile  diferă  doar prin clasa de consistenţă.

Caracteristici (valori  tipice)
	eni GREASE MU
	
	0
	1
	2
	3

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	0
	1
	2
	3

	Penetraţie la 25oC (ASTM D 217) 
	mm/10
	370
	330
	280
	230

	Punct de picurare  (ASTM D 2265)
	°C
	190
	190
	190
	195

	Viscozitatea  uleiului de bază la  40°C
	mm²/s
	100
	100
	100
	100



Proprietăţi şi performanţe

* Prin proprietăţile lor,  unsorile  multifuncţionale AGIP GREASE MU asigură lubrifierea în cele mai bune condiţii a unei game largi de organe de maşini, reducând astfel  gama de unsori ce trebuie aprovizionate.
* Stabilitatea chimică şi mecanică ridicate păstrează neschimbate caractersticile produselor,  chiar şi atunci când unsorile sunt supuse, pe perioade lungi de exploatare, unor sarcini termice şi mecanice ridicate.
* Rezistenţa deosebită la oxidare previne  degradarea produsului  în depozitare şi utilizare.
* Punctul de picurare  ridicat permite utilizarea la temperaturi între -30oC şi 130oC.
* Unsoarea eni GREASE MU 2 trece testul  SKF- R2F la  120 °C şi FAG FE9 (DIN 51821-02)
* eni GREASE MU aderă foarte bine la suprafeţele metalice, rezistând astfel vibraţiilor care tind  să îndepărteze unsoarea.
* Având o bună rezistenţă la apă, aceste unsori pot fi folosite în mediu umed şi în contact cu apa.

Utilizări

* eni GREASE MU sunt formulate pentru a fi folosite la lubrifierea tuturor organelor de maşini pentru care nu sunt necesare proprietăţi EP (extrema presiune).
* Sunt recomandate pentru lubrifierea lagărelor cu alunecare, rulmenţilor, articulaţiilor, precum şi a altor organe  de maşini din compunerea utilajelor din industrie, construcţii, agricultură  etc.

Specificaţii

eni GREASE MU îndeplinesc cerinţele următoarelor clasificări:

eni GREASE MU               0                         1                        2                                   3
ISO                                L-X-BCHA 0      L-X-BCHA 1        L-X-BCHA 2              L-X-BCHA 3
DIN  51 825                      K0K-30              K1K-30              K2K-30                         K3K-30      
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