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eni GREASE NF sunt unsori pentru temperaturi înalte, care conţin un agent special de îngroşare  de consistenţa unui gel, care le conferă  o culoare  maron-deschis.
Sunt fabricate în două  clase de consistenţă.

Caracteristici (valori tipice)

	eni GREASE NF                                           
	
	1
	2

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	1
	2

	Penetraţia la 25oC  (ASTM D 217)
	mm/10
	317
	260

	Punct de picurare  (ASTM D 2265)
	oC
	Fără *
	Fără *

	Viscozitatea uleiului de bază la 40oC
	mm2/s
	610
	450


Notă:	(*) Se obişnuieşte ca la valori ale punctului de picurare >260oC să se specifice “fără”


Proprietăţi şi performanţe

Unsorile eni GREASE NF sunt utilizate pentru lubrifierea lagărelor, ghidajelor şi articulaţiilor, rulmenţilor cu bile sau role în regim de temperaturi extrem de ridicate (200...220oC), acolo unde alte tipuri de unsori  nu  rezistă.
Deoarece nu au structură fibroasă  sunt, de asemenea,  recomandate pentru lubrifierea lagărelor care funcţionează  la turaţii  foarte  ridicate. 
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