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eni Grease SLL 00  este o unsoare lubrifiantă formulată prin dispersia săpunului de litiu într-un  fluid  sintetic special.

[bookmark: _GoBack]Caracteristici (valori tipice)

	Consistenţa  NLGI 
	clasa
	00

	Penetraţie la 25oC  (ASTM D 217)
	mm/10
	420

	Punct de picurare  (ASTM D 2265)
	oC
	180

	Viscozitatea uleiului de bază la 40oC
	mm2/s
	145



Proprietăţi şi performanţe

* eni Grease SLL 00 are o stabilitate termo-oxidantă foarte bună nu numai în condiţii statice  dar şi în  exploatare.
* Rezistenţa sa ridicată la forfecare în prezenţa unor sarcini mecanice ridicate asigură omogenitatea şi stabilitatea structurală chiar după o perioadă lungă în exploatare. Nu există riscul pierderii produsului prin etanşări.
* eni Grease SLL 00 are proprietăţi antirugină care asigură o excelentă protecţie  suprafeţelor  metalice  chiar în condiţii de umezeală.
* Produsul reduce semnificativ coeficientul de frecare dintre suprafeţele metalice în contact, coborând astfel temperatura de lucru.
* eni Grease SLL 00 garantează o lubrifiere superioară într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru  (de la –35°C la +120°C ) iar pompabilitatea produsului  este bună, chiar şi  la temperaturi scăzute.

Utilizări

* AGIP GR SLL 00 este recomandată, în special, pentru lubrifierea angrenajelor închise, cum ar fi acelea de putere scăzută şi  medie care sunt lubrifiate " pe viaţă" , sau pentru oricare alt loc de lubrifiere unde unsoarea trebuie să rămână în serviciu o perioadă lungă de timp.
* Este recomandată, în particular, pentru lubrifierea angrenajelor melcate. 
* Are o comportare excelentă în sistemele centralizate de lubrifiere.
* AGIP GR SLL 00 poate fi folosită în toate sistemele închise de lubrifiere care necesită lubrifianţi cu caracteristici speciale sau unsori semifluide, sau sunt proiectate  pentru lubrifiere prin picurare sau barbotare, cu uleiuri cu viscozităţi foarte ridicate. Ca exemple tipice, se pot menţiona cutiile de viteză închise ale uneltelor electrice şi pneumatice, aparaturii electrocasnice, cuplaje,  lubrifierea în sistem centralizat a preselor de vulcanizare a cauciucului.

Specificaţii

eni Grease SLL 00 îndeplineşte cerinţele următoarelor clasificări:

ISO-L-CKG ;
DIN 51826, G PG 00 K-30
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