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eni GREASE SM 2 este o unsoare de culoare gri-neagră, cu o structură omogenă, obţinută prin dispersia săpunului de litiu în ulei mineral şi care  conţine disulfură de molibden (MoS2).

Caractersistici (valori tipice)

	Consistenţa NLGI 
	clasa
	2

	Culoare
	-
	gri-negru

	Penetraţia la 25 °C  (ASTM D 217)
	mm/10
	285

	Punct de picurare (ASTM D 2265)
	°C
	190

	Coroziunea pe cupru  (ASTM D 4048)
	notare
	1a

	Rezistenţa la apă (ASTM D 1264) 
	%gr.
	2

	Testul EMCOR ( IP 220 )- coroziune în condiţii dinamice
	notare
	0/0

	Viscozitatea uleiului de bază la 40 °C
	mm²/s
	160



Proprietăţi şi performanţe 

* Disulfura de molibden, extrem de pură şi fin divizată, care intră în componenţa produsului eni GREASE SM 2, umple micro-cavităţile existente pe suprafaţa de frecare şi formează un film protector care poate îndeplini toate funcţiile de lubrifiere necesare în cazul în care unsoarea ar fi indepărtată ca urmare a încărcărilor mecanice, sarcinilor termice sau din alte  motive.
* Prezenţa disulfurii de molibden garantează menţinerea proprietăţilor lubrifiante când reungerea este imposibilă pe timpul funcţionării utilajului sau în cazurile  în care operaţia respectivă este întârziată.
* Datorită stabilităţii foarte bune a unsorii, intervalele de relubrifiere sunt mult mărite.

Utilizări

* eni GREASE SM 2 se utilizează pentru lubrifierea lagărelor cu alunecare supuse unor sarcini mecanice şi şocuri termice foarte ridicate, inclusiv a rulmenţilor care, prin configuraţia lor, ridică probleme deosebite de uzură. 
 * Poate fi utilizată în  intervalul de temperaturi  de la  -30C la +120C.
* Încărcările mecanice ridicate se pot datora condiţiilor dinamice (sarcini pulsatorii, de exemplu), caracteristicilor cinematice ale sistemului (de exemplu, lagărele dispozitivelor cu mişcare oscilantă),  vibraţiilor  etc.
* Unsoarea eni GREASE SM 2 poate fi utilizată ca  lubrifiant general, atât pentru lubrifierea utilajelor puternic solicitate, cât şi a părţilor asupra cărora nu se poate interveni în timpul funcţionării instalaţiei şi care pot fi lubrifiate doar la începutul unui nou ciclu de funcţionare.

Specificaţii şi aprobări 
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