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ENI LHM SUPER este un fluid special, de culoare verde, formulat din ulei de bază mineral, destinat atât pentru prima umplere cât şi pentru completare în sistemele  hidraulice de suspensie şi de frânare ale autovehiculelor pentru care constructorul  prescrie utilizarea de produse de tip LHM.
Produsul este utilizat în sistemele hidraulice centralizate şi cele de frânare de tip " full-power" ale autocarelor FIAT şi Citroen  pentru care sunt  specificate fluide de tip LHM.  

Caracteristici (valori tipice)
	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s *
	6,2

	Viscozitate cinematică la   40°C
	mm²/s *
	18

	Viscozitate dinamică la  - 40°C
	mPa.s **
	1100

	Indice de viscozitate
	-
	>300

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	125

	Punct de curgere 
	°C
	- 60

	Culoare
	-
	Verde

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,885



Proprietăţi şi performanţe 
* ENI LHM SUPER poate fi amestecat liber în orice proporţie cu toate tipurile de fluide LHM  însă, sub nici o formă, nu va fi amestecat cu alte  tipuri de fluid.
* Punctul de curgere scăzut permite utilizarea fără probleme la temperaturi extrem de reduse ale mediului ambiant.
* Produsul nu este coroziv  pentru materialele utilizate în sistemele hidraulice şi ajută la prelungirea duratei de viaţă  a componentelor acestora.
* Este compatibil cu componentele de cauciuc (cu excepţia celor din NR, SBR, EPDM), chiar când se află în contact permanent cu acestea şi ajută la prevenirea deteriorării garniturilor şi  elementelor de etanşare.   NR – cauciuc natural; SBR – Stiren Butadien (Buna SL, Dunatex); EPDM – Etilen Propilen (Nordel, Dutral).
* ENI LHM SUPER are o capacitate considerabilă de lubrifiere, aceasta  asigurând  operarea corectă a componentelor mecanice în mişcare relativă din sistemul hidraulic, prin reducerea uzurii acestora. 

Specificaţii 
[bookmark: _GoBack]ENI LHM SUPER îndeplineşte cerinţele specificaţiei  Citroen PSA -B-712710 şi este aprobat de KOMATSU pentru utilajele WA 80.

Atenţie! 
Nu se va utiliza produsul, deoarece poate cauza grave inconveniente,  în circuitele hidraulice de frânare ale autovehiculelor, în general.
Produsul nu poate fi utilizat la autovehiculele Citroen ID şi DS care au rezervorul de rezervă vopsit în negru.
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