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Gama de lubrifianţi Eni OBI este constituită din uleiuri albe utilizate, în special, în industriile farmaceutică, cosmetică şi fitofarmaceutică. Îşi găsesc însă diverse utilizări şi în industria alimentară sau în anumite aplicații speciale.

Caracteristici tehnice (valori tipice) 

	Eni  OBI 
	
	10
	12

	Viscozitate la 40 °C
	mm²/s
	60
	14

	Prevederi FDA #
	-
	trece
	trece

	Nesulfonabile 
	% vol.
	-
	-

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	210
	190

	Punct de curgere
	°C
	-15
	-7

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,885
	0,845

	Compoziție structurală: ##
                                          CA
                                          CN 
                                          CP 
	%
	
0
34
66
	
0
36
64


Notă: 	# FDA – Food and Drug Administration (USA); ## CA – carbon aromatic, 
	CN – carbon naftenic, CP – carbon parafinic


Utilizări 

Eni OBI 10 este un ulei de vaselină medicinal, incolor, fără gust şi fără miros, care îndeplineşte Specificaţiile Farmacopeei.
[bookmark: _GoBack]Produsul este folosit în scopuri medicinale, pentru fabricarea produselor  cosmetice, precum şi în aplicaţii industriale speciale cum ar fi, de exempu: echipamentele din industria alimentară, divizoare, compresoarele instalaţiilor frigorifice care folosesc dioxidul de carbon (CO2) sau dioxidul de sulf (SO2) ca medii de răcire, compresoarele din instalaţiile pentru fabricarea polietilenei  etc.


Eni OBI 12 este un ulei uşor de vaselină farmaceutic, incolor, fără gust şi fără miros şi care se întrebuinţează în scopuri medicinale, în cosmetică şi parfumerie  precum şi pentru diverse utilizări în industria alimentară sau în alte sectoare.


Specificaţiii

Eni OBI 10 şi OBI 12 îndeplinesc cerinţele FDA 21 CFR 172.878 şi 178.3620(a)
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