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Lubrifianţii eni OTE au fost formulaţi pentru a satisface cerinţele cele mai severe impuse pentru  lubrifierea  turbinelor cu abur, gaze şi apă. Toate gradele, cu excepția ISO VG 100, sunt formulate utilizând uleiuri de bază adânc rafinate, grupa II și aditivi de ultimă generație. 
Gama largă a viscozităţilor acoperă întregul domeniu de cerinţe  privind lubrifierea.

Caracteristici (valori tipice)
	eni OTE                                                                                 32               46              68               80#             100

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	5.45
	7.09
	8.93
	9.73
	11.9

	Viscozitate la  40°C
	mm²/s
	30
	45
	64
	73
	100

	Indice de viscozitate 
	-
	118
	116
	114
	113
	108

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	220
	230
	240
	245
	250

	Punct de curgere 
	°C
	-15
	-15
	-15
	-15
	-12

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,850
	0,856
	0,861
	0,863
	0,875


# Nu aparține clasificării ISO VG

Proprietăţi şi performanţe 
* Indicele de viscozitate ridicat asigură o modificare redusă a viscozităţii cu temperatura şi menţinerea filmului de ulei chiar la temperaturi ridicate de operare.
* uleiurile eni OTE au o rezistenţă deosebită la oxidare şi "îmbătrânire" fără să formeze  şlamuri sau alte depuneri. Se asigură astfel o durată lungă de serviciu, uleiurile depășind condiţiile  testului de 4000 ore - T.O.S.T (Turbine Oil Stability Test) şi depăşind cu mult cerinţele testului de oxidare IP 280 (CIGRE).
* Prin proprietăţile anticorozive şi antirugină asigură protejarea eficientă a componentelor lubrifiate: circuitul de ulei,  rezervoarele de depozitare,  schimbatoarele de căldură  etc.
* Au bune proprietăţi antispumante şi de dezaerare (elimină rapid aerul), reducând astfel pericolul întreruperii filmului lubrifiant, apariţia pungilor de aer şi a fenomenului de cavitaţie în pompe, a operării defectuoase a regulatoarelor şi  deversării uleiului din rezervoarele de depozitare.
* Uleiurile au foarte bune proprietăţi de dezemulsionare. Ca urmare, se previne formarea emulsiilor stabile asigurându-se o separare rapidă şi completă a apei antrenate, garantând astfel un film continuu şi omogen de lubrifiant care este un factor esenţial pentru o lubrifiere corectă, o frecare  şi o uzură  minime.

Utilizări
Uleiurile eni OTE sunt formulate, în special,  pentru lubrifierea tuturor componentelor 
(lagăre,  sisteme de control) ale  turbinelor de diferite tipuri (cu abur, apă,  gaze).
Acești lubrifianţi asigură performanţe deosebite în turbo-suflante, maşini hidraulice, compresoare de aer, în care temperatura aerului comprimat  este medie sau ridicată, precum şi în alte aplicaţii unde lubrifiantul trebuie să posede proprietăţi foarte bune de  stabilitate  (rezistenţă la oxidare)  şi  de  separare  rapidă a  apei.
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Specificaţii
	
Produsele eni OTE satisfac cerinţele următoarelor clasificări şi specificaţii:

- ABB HTGD 90117 E mod. M
[bookmark: _GoBack]- ALSTOM HTDG 90117 V0001 W
- ANSALDO ENERGIA 3.2-0092-8430
- ASTM D 4304 type 1
- BS 489: 1999
- CEI 10-8 (1994)
- DIN 51515-1 L-TD
- General Electric GEK-28143A Type I, II și III 
- ISO 6743/5
- ISO 8068
- ISO -L-THA (OTE 100)
- ISO –L –TSA/TGA
- JIS K 2213 – (1983)
- MITSUBISHI SPEC. NO. E00-001 REV.1
- NUOVO PIGNONE N. SOS 02111/4 (OTE 46)
- NUOVO PIGNONE SOM 17366 (OTE 32)
- SIEMENS  TLV 9013 04/01 
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