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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 43/2015

eni Rotra ATF III îndeplinește cerințele impuse prin specificațiile GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C4, precum și a specificațiilor anumitor constructori europeni.  
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Caracteristici (valori tipice)

	eni Rotra ATF III

	Viscozitate la 100 °C
	mm²/s 
	7,7

	Viscozitate la -40 °C
	mPa.s
	18000

	Indice de viscozitate
	-
	200

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	200

	Punct de curgere
	°C
	- 48

	Culoare
	-
	roșie

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,862




Proprietăţi şi performanţe 

· Stabilitatea excepțională la oxidare asigură menținerea în stare curată a transmisiei și o mai mare fiabilitate.

· Proprietățile stabile la frecare sunt demonstrate prin testele ciclice și acelea de durabilitate.

· Excelentă fluiditate la temperaturi scăzute.

· Compatibilitatea cu un larg domeniu de elastomeri și metale asigură protecția împotriva uzurii și riscului unor scurgeri. 


Specificaţii

eni Rotra ATF III  este aprobat oficial sau îndeplineşte cerințele următoarelor specificaţii: 

- GM DEXRON III G					
- FORD MERCON 					
- ALLISON C4		
- M.B. 236.1
- MAN 339 Typ Z-1 level			
- MAN 339 Typ V-1 level				
- Voith 55.6335 (G 607, DIWA & MIDIMAT transmissions)
- ZF TE-ML 04D, 11B, 14A
- Volvo 97341
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