	eni Rotra LSXPRODUCT DATA SHEET


	[image: ίð]



Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 29-1/2015

eni Rotra LSX este un lubrifiant complet sintetic, destinat transmisiilor manuale ale autovehiculelor.
Produsul este special formulat pentru lubrifierea celor mai moderne tipuri de cutii de viteze / diferenţiale ale autovehiculelor. 


Caracteristici (valori tipice)

eni Rotra LSX
	Grad SAE
	
	75W/90

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	15

	Viscozitate cinematică la  40 °C
	mm²/s 
	103

	Viscozitate dinamică la -40 °C
	mPa.s 
	70000

	Indice de viscozitate
	-
	160

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	190

	Punct de curgere
	°C
	- 45

	Desitate la 15 °C
	kg/dm3
	0,850





Specificaţii

eni Rotra LSX  îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

API GL-4, GL-5, MT-1 
MIL - PRF-2105 E
SAE J 2360
MAN 341 E3, Z2
MAN 342 M3
MB 235.8 level
MACK GO-J
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
ARVINMERITOR 076-N
EATON Europe (transmission)
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