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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 49/2015

[bookmark: _GoBack]eni Rotra MP sunt lubrifianți EP (Extremă Presiune) recomandați pentru angrenajele hipoide operate în condiții severe și, în general, pentru angrenajele cu solicitări foarte ridicate și care sunt supuse, în special, la sarcini dinamice.
Pot fi folosite în angrenajele autoturismelor și autovehiculelor comerciale, precum și în cutiile de viteze, transmisiile finale și de putere ale utilajelor agricole și pentru construcții.
Pot fi deci folosite pentru toate transmisiile prin angrenaje pentru care constructorii recomandă nivelul de performanță API GL – 5.

CHARACTERISTICI (VALORI TIPICE)

	SAE Grade
	80W-90
	85W-140

	Densitate la 15°C
	kg/m3
	900
	910

	Viscozitate la 100°C
	mm²/s
	14.5
	28

	Viscozitate la 40°C
	mm²/s
	144
	416

	Viscozitate la –12°C
	mPa·s
	-
	120000

	Viscozitate la -26oC
	mPa.s
	120000
	-

	Indice de viscozitate
	-
	105
	100

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	200
	205

	Punct de curgere
	°C
	-30
	-18



PROPRIETĂŢI ŞI PERFORMANŢE

· Proprietățile superioare ale aditivilor EP asigură un film lubrifiant continuu între dinții angrenajelor care funcționează în condiții severe, sub sarcini dinamice și prin șoc sau în condițiile unor viteze intermitente de alunecare între dinți. 
· Proprietățile lor superioare antiuzură și adsorbante reduc semnificativ uzura dinților angrenajelor și lagărelor. 
· Bunele stabilități la oxidare previn degradările uleiurilor chiar în contact cu componentele care operează la temperaturi ridicate. Ca urmare, sunt reduse tendințele de creștere a viscozității și formare a produselor de degradare. eni Rotra MP pot astfel să fie utilizate pe perioadele lungi între schimburi, conform specificațiilor constructorilor. 
· eni Rotra MP nu corodează oțelul, cuprul și alte metale și aliaje, putând astfel asigura menținerea în condiții optime a componentelor lubrifiate. 
· Prin proprietățile lor antirugină previn ruginirea angrenajelor și lagărelor chiar și în prezența umidității.
· Datorită proprietăților antispumante se previne apariția bulelor de aer care afectează continuitatea filmului lubrifiant. 

SPECIFICAŢII

eni Rotra MP este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

· API GL-5					- MIL-L-2105D 
· MAN 342 Tip M1 (SAE 80W-90)		- ZF TE-ML 16D, 21A (SAE 85W-140)
· ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (SAE 80W-90)
· Volkswagen TL 727/726			- Volvo 97310/97313/97314
· Ford M2C-105A, M2C-154A			- Ford SQM-2C-9002A/9008A/910A
· Chrysler MS-5644				- General Motors MS 9985290
· Opel B 0401010					- LIEBHERR


	eni S.p.A.
Refining & Marketing 

	Via Laurentina 449, 00142 Rome
  +39 06 5988.1
eni.com
	01/2014
RO1042-01
Pagina 1 di 1



image1.png
eni




