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PRODUCT DATA SHEET


Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		F.T. PA 17a/2015
 	
eni RUSTIA NT este un produs de protecţie cu peliculă uleioasă,  realizat special pentru protecţia suprafeţelor zincate şi a oţelurilor cu conţinut redus de carbon folosite la fabricarea autovehiculelor şi echipamentelor electrocasnice. 
Este recomandat şi pentru protecţia conductelor şi pieselor cu configuraţii complexe.

Caracteristici (valori tipice)

eni RUSTIA NT
	Aspect
	-
	clar

	Viscozitate cinematica la 40°C
	mm²/s *
	19

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	190

	Punct de curgere
	oC
	- 24

	Densitate specifica la 15°C
			kg/m3
	0,862



Proprietăţi şi performanţe 

Performanţele tipice ale produsului eni RUSTIA NT sunt exemplificate de următoarele teste de laborator:

	Încercarea la ceaţă salină  (*)
	ASTM B 117
	ore
	16

	Încercări în climat umed    (*)
	ASTM D 1748
	ore
	>2600

	Proprietăţi de îndepărtare a apei (uscare):
· pe produs ca atare
· după stocare cu apă (5cm3 apă/50 cm3 ulei)
	MIL-L-644 B

	
-
-
	
trece
trece

	Coroziune electrochimică (5cm3 apă)
	-
	-
	Lipsă

	Cabinet umed modificat (20 cicluri)
	UNICHIM 457
	-
	trece

	Testul de pătare (lamă zincată):
= Fe
= Zn
	UNICHIM 458
	
-
-
	
trece
trece

	Consum specific – 2 ore
	-
	g/m²
	5,2

	Grosimea filmului – 2 ore
	-
	μm
	6,4

	Puterea de acoperire – 2 ore
	-
	m²/kg
	180

	Lavabilitate
	UNICHIM 455
	%
	100

	Testul la lumină
	-
	-
	trece

	(*) material: oţel SAE 1009 sau Aircraft BS 5.511



Utilizări

eni RUSTIA NT  posedă foarte bune caracteristici de rezistenţă la apă, după cum se observă din rezultatele testelor de coroziune electrochimică (5 cm3 apă) şi de îndepărtare a apei  (5cm3 apă/50 cm3 ulei).
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eni RUSTIA NT  este special realizat pentru protecţia profilelor laminate la rece, din oţel cu conţinut scăzut de carbon şi acoperiri cu zinc când este esențial să se asigure perfecta curățare cu apă și absența petelor, chiar produse de expunerea la lumină.
Datorită viscozităţii scăzute, eni RUSTIA NT  poate fi aplicat prin picurare, asigurâdu-se astfel un consum redus. Poate fi aplicat şi prin pulverizare, rulare sau pensulare.
Urmare puterii de pătrundere ridicate, eni RUSTIA NT  poate fi folosit şi pentru protecţia pieselor cu configuraţii complexe. 
Îndeplineşte cerinţele specificaţiei Bentler (Ţevi). 
Poate fi îndepărtat cu solvenţi petrolieri.
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