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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 

F.T. M 147/2015

eni i-Base professional 15W-40 este un ulei destinat motoarelor diesel şi pe benzină ale autovehiculelor care nu fac parte din noua generaţie.  Uleiul poate fi utilizat pe parcursul întregului an, în cele mai multe zone climatice.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	15W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	14,2 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	101

	Viscozitate la -20oC
	mPa.s
	6700

	Indice de viscozitate
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	225

	Punct de curgere
	oC
	-24

	Densitate la 15oC
	kg/l
	0,874


Proprietăţi şi performanţe

· eni i-Base professional 15W-40 este foarte rezistent la degradări, în special al acelora datorate oxidării ca urmare a expunerii prelungite la temperaturile ridicate de funcţionare în prezenţa aerului şi a altor agenţi.
· Proprietăţile sale superioare detergent-dispersante asigură reducerea la maximum a apariţiei depunerilor sub formă de lac, precum şi a altor depuneri în motor.

· Prin caracteristicile sale antiuzură, uleiul asigură prelungirea duratei de utilizare a părţilor în mişcare ale motorului reducând astfel, în mod substanţial, necesităţile de reparaţii.   

· Prin proprietăţile sale antispumante, uleiul asigură continuitatea filmului lubrifiant prevenind apariţia bulelor de aer.

· Uleiul, prin proprietăţile sale anticorozive, asigură o protecţie eficientă a pieselor metalice împotriva umidităţii şi atacului substanţelor acide rezultate prin combustie.

· Formularea sa specială asigură performanţe superioare la un conţinut redus de aditivi organo-metalici. Se reduc astfel depunerile din camera de ardere şi, ca urmare, pericolul apariţiei preaprinderilor. 
 Specificaţii

eni i-Base professional 15W-40 îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

· API SG/CD


- MIL – L – 46152 C
· CCMC G2


- MIL – L- 2104 D
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