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[bookmark: _GoBack]eni i-Sigma monograde este o serie de lubrifianţi pentru  motoare diesel care funcţionează ȋn condiţii foarte severe şi care pot conduce la formarea depunerilor şi uzurilor exagerate datorită caracteristicilor de proiectare sau combustibilului utilizat.  
Aceşti lubrifianţi sunt formulaţi cu uleiuri de bază cu calităţi superioare, cu indici de viscozitate ridicaţi (pentru categoria lor) şi puncte de curgere coborâte, ȋn care se adaogă un conţinut ridicat de aditivi care să asigure proprietăţi superioare detergent-dispersante, antioxidante, anticorozive, antiuzură şi antispumante.
Uleiul SAE 10W-20 poate fi utilizat şi ȋn sistemele hidraulice ale utilajelor agricole şi pentru construcţii care necesită un ulei de acest tip.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	10W-20
	30
	40
	50

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	6,6 (5,6...9,3)
	11,8
(9,3...12,5)
	15,7
(12,5...16,3)
	21,2
(16,3...21,9)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	44
	110
	165
	265

	Viscozitate la -25oC
	mPa.s
	6700
	-
	-
	-

	Indice de viscozitate
	-
	110
	105
	105
	105

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	225
	230
	235
	245

	Punct de curgere
	oC
	-30
	-21
	-18
	-15

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	880
	890
	895
	900



Proprietăţi şi performanţe

· eni i-Sigma monograde posedă o excelentă detergenţă astfel ȋncât pot fi utilizate ȋn motoarele supraalimentate. Posedă, ȋn acelaşi timp, proprietăţi dispersante ridicate. Ca urmare, aceste uleiuri sunt foarte rezistente la formarea depunerilor periculoase ȋn motoare. Prin menţinerea potenţialelor depuneri ȋn suspensie se previne blocarea segmenţilor şi se menţin pistoanele curate. 
· Aceste uleiuri au o rezistenţă crescută la degradare, ȋn special la aceea cauzată prin oxidare datorită  funcţionării prelungite la temperaturi ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor agenţi.  
· Uleiurile din această serie posedă caracteristici antirugină care asigură protecţia eficientă a motorului ȋmpotriva coroziunilor datorate produselor acide şi apei rezultate prin combustie.
· Proprietăţile antiuzură asigură durate lungi de viaţă pentru componentele ȋn mişcare ale motorului mărind astfel perioadele ȋntre activităţile de ȋntreţinere şi reducând duratele de staţionare. 

Specificaţii

eni i-Sigma monograde este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· API CF/SJ
· MIL-L-2104D
· MIL-L-46152C					
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