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_________________________________________________________________________________

eni i-Sint professional 10W-40 este un lubrifiant, cu caracteristici de reducere a consumului de combustibil,  destinat lubrifierii autovehiculelor echipate cu cele mai noi tipuri de motoare care funcţionează în condiţii severe.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	10W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	13,7 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	96

	Viscozitate la -25oC
	mPa.s
	6800

	Indice de viscozitate
	-
	145

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	220

	Punct de curgere
	oC
	-30

	Densitate la 15oC
	kg/l
	0,872


Proprietăţi şi performanţe

· Prin proprietăţile ridicate detergent-dispersante, se asigură reducerea la minimum a depunerilor în motor.
· Uleiul asigură prelungirea duratei de funcţionare a tuturor pieselor în mişcare.  

· Prezenţa componenţilor cu volatilităţi scăzute şi stabilitatea termică ridicată asigură reducerea consumului de ulei.
 Specificaţii

eni i-Sint professional 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

· API SL/CF





· ACEA A3/B4
· MB 229.1
