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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 57/2015

eni Rotra Bike Synth este un ulei complet sintetic, cu caracteristici EP (Extremă Presiune), realizat special pentru lubrifierea cutiilor de viteze și transmisiilor finale ale motocicletelor și scuterelor.

Caracteristici (valori tipice)

eni Rotra Bike Synth
	Grad SAE 
	
	75W-90

	Aspect
	-
	Clar

	Vascozitate cinematică la 100°C
	mm²/s
	15

	Vascozitate cinematică la  40°C
	mm²/s
	103

	Vascozitate dinamică la -40°C
	mPa.s
	68000

	Indice de vascozitate
	-
	165

	Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)
	°C
	195

	Punct de curgere
	°C
	-45

	Densitate la 15°C
	kg/dm3
	0,850



Proprietăţi şi performanţe

Caracteristicile speciale EP ale produsului asigură protejarea suprafețelor dinților angrenajului chiar în cazul existenței între suprafețele dinților în contact a unor sarcini și alunecări foarte mari.  

eni Rotra Bike Synth posedă un indice de viscozitate foarte ridicat care asigură o vascozitate redusă la temperaturi scăzute dar și o vascozitate suficient de ridicată la temperaturile mari de operare, acestea fiind vitale în asigurarea lubrifierii corespunzătoare a tuturor componentelor.

[bookmark: _GoBack]Calitatea ridicată a uleiului de bază sintetic utilizat asigură stabilități termice și antioxidante excepționale, astfel încât se asigură protecția împotriva formării depunerilor sub formă de lac și mâl, menținând performanțele uleiului pe întreaga perioadă de utilizare (interval extins de schimb).

                            
Specificaţii

eni Rotra Bike Synth satisface cerinţele specificaţiei:
	- API GL-4 
	- API GL-5	
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