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eni  Arnica  LT 15     

PRODUCT  DATA SHEE   Eni Austria GmbH Viena  –   Sucursala  București         F.T. H 42/2015     eni ARNICA  LT 15   este un ulei hidraulic  colorat în roșu , cu indice de viscozitate foarte ridicat şi  foarte bune  proprietăți la temperaturi scăzute .    eni ARNICA  LT 15   este formulat   cu un ulei de bază parafinic înalt rafinat și aditivi fără cenușă. Prin  formularea specială se asigură un indice de viscozitate ridicat, un foarte scăzut punct de curgere, proprietăți  anti uzură și antiru gină,    bună filtrabilitate și foarte bună stabilitate termo - oxidativă.     Caracteristici (valori tipice)     eni ARNICA  LT 15  

Viscozitate cinematică la 40 °C  mm²/s   1 5 ,18  

Viscozitate cinematică la 100 °C  mm²/s   4 , 19  

Viscozitatea la temperaturi  scăzute:   la  - 10 o C   la  - 20 o C   la  - 30 o C    mm²/s   mm²/s   mm²/s    176   385   940  

Indice de viscozitate  -  1 88  

Punct de inflamabilitate COC   °C  1 7 0  

Punct de curgere  °C  - 57  

Densitate la 15 °C  kg/l  0,870  

  Proprietăţi şi performanţe     *  Variație foarte redusă a  viscozității cu temperatura       Indicele de viscozitate foarte ridicat reduce variația viscozității uleiului cu schimbările de   tempe ratură.      *   Stabilitate ridicată a viscozității       Stabilitatea la forfecare a amelioratorului de indice de viscozitate asigură menținerea viscozității pe         durata utilizării.   *  Punct de curgere foarte scăzut       Proprietățile foarte bune   la temperaturi scăzute face posibilă utilizarea produsului în  toate   echi pamentele       exploatate la temperaturi scăzute.   *  Proprietăți antirugină       Capacitatea de protejare a părților metalice împotriva coroziunii asigură prelungirea duratei de   utilizare a       mecanismelor .      *  Filtrabilitate ridicată       Filtrabilitatea ridicată este asigurată chiar în prezența apei, făcând acest produs să poată fi utilizat   în       sistemele hidraulice dotate cu filtre cu porozități reduse (în jur de 3 micrometri).    *  Compatibilitate bună cu materialele de etanșare și vopselu rile       Bună compatibilitate cu materialele de etanșare (poliuretan și NBR conform ASTM D 471) și cu       vopselurile .      Utilizări     eni ARNICA  LT 15   este recomandat   pentru sistemele hidraulice operate la temperaturi scăzute, cum ar fi  mecanismele de închidere și deschidere a ușilor, care necesită lubrifianți cu indici de viscozitate foarte  ridicați și foarte bune proprietăți de curgere la temperaturi scăzute (asigura rea pompării la temperaturi în jur  de  - 30 o C) .      Specificaţii şi aprobări     eni ARNICA  LT 15    îndeplineşte cerinţele de calitate ale specificaţiilor:   -   ISO - L - HV         -   ISO 11158 HV   -   DIN 51524 /2   –   HVLP        -   DENISON HF 0   -   EATON VICKERS M - 2950 - S, I - 286 - S  
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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 			F.T. H 42/2015



eni ARNICA LT 15 este un ulei hidraulic colorat în roșu, cu indice de viscozitate foarte ridicat şi foarte bune proprietăți la temperaturi scăzute. 

eni ARNICA LT 15 este formulat cu un ulei de bază parafinic înalt rafinat și aditivi fără cenușă. Prin formularea specială se asigură un indice de viscozitate ridicat, un foarte scăzut punct de curgere, proprietăți antiuzură și antirugină,  bună filtrabilitate și foarte bună stabilitate termo-oxidativă.



Caracteristici (valori tipice)



eni ARNICA LT 15

		Viscozitate cinematică la 40 °C

		mm²/s 

		15,18



		Viscozitate cinematică la 100 °C

		mm²/s 

		4,19



		Viscozitatea la temperaturi scăzute:

la -10oC

la -20oC

la -30oC

		

mm²/s

mm²/s

mm²/s

		

176

385

940



		Indice de viscozitate

		-

		188



		Punct de inflamabilitate COC 

		°C

		170



		Punct de curgere

		°C

		-57



		Densitate la 15 °C

		kg/l

		0,870







Proprietăţi şi performanţe



* Variație foarte redusă a viscozității cu temperatura

  Indicele de viscozitate foarte ridicat reduce variația viscozității uleiului cu schimbările de temperatură.  

* Stabilitate ridicată a viscozității

   Stabilitatea la forfecare a amelioratorului de indice de viscozitate asigură menținerea viscozității pe 

   durata utilizării.

* Punct de curgere foarte scăzut

  Proprietățile foarte bune la temperaturi scăzute face posibilă utilizarea produsului în toate echipamentele

  exploatate la temperaturi scăzute.

* Proprietăți antirugină 

  Capacitatea de protejare a părților metalice împotriva coroziunii asigură prelungirea duratei de utilizare a 

  mecanismelor.  

* Filtrabilitate ridicată 

  Filtrabilitatea ridicată este asigurată chiar în prezența apei, făcând acest produs să poată fi utilizat în

  sistemele hidraulice dotate cu filtre cu porozități reduse (în jur de 3 micrometri). 

* Compatibilitate bună cu materialele de etanșare și vopselurile 

  Bună compatibilitate cu materialele de etanșare (poliuretan și NBR conform ASTM D 471) și cu 

  vopselurile. 



Utilizări



eni ARNICA LT 15 este recomandat pentru sistemele hidraulice operate la temperaturi scăzute, cum ar fi mecanismele de închidere și deschidere a ușilor, care necesită lubrifianți cu indici de viscozitate foarte ridicați și foarte bune proprietăți de curgere la temperaturi scăzute (asigurarea pompării la temperaturi în jur de -30oC). 



Specificaţii şi aprobări



eni ARNICA LT 15  îndeplineşte cerinţele de calitate ale specificaţiilor:

· ISO-L-HV				- ISO 11158 HV

· DIN 51524 /2 – HVLP 			- DENISON HF 0

· EATON VICKERS M-2950-S, I-286-S
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