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eni Arnica S FR este un lubrifiant sintetic biodegradabil, aprobat ca fluid hidraulic rezistent la foc de Factory Mutual, utilizabil în instalațiile industriale unde există riscul unor incendii și poluarea mediului. eni Arnica S FR  este formulat cu esteri organici și aditivi specifici (Clasificare ISO-L-HFDU).
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Caracteristici (valori tipice) 

eni Arnica S FR								46		68
	Viscozitate cinematică la 40°C
	mm²/s 
	46
	68

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s
	9
	12

	Indice de viscozitate
	-
	185
	180

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	300
	300

	Punct de ardere
	oC
	348
	359

	Punct de curgere 
	°C
	-30
	-30

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,886
	0,899



Proprietăţi şi performanţe 

* eni Arnica S FR  posedă o foarte bună rezistență la aprindere eliminând procesele de combustie datorită proprietății de auto-stingere astfel încât reduce posibilitatea apariției unor incendii datorate condițiilor de utilizare: încălzirea și turnarea metalelor, flăcări, scântei electrice, distrugerea sistemului hidraulic, când fluidul vine în contact cu aceste potențiale surse de incendiu. Această proprietate este aprobată de Factory Mutual  conform standardului 6930 pentru Clasificarea Fluidelor Industriale conform Inflamabilitîții (Flammability Classification of Industrial Fluids) pe baza testului FM a inflamabilității produselor sub formă de spray.

* eni Arnica S FR sunt biodegradabile peste 70%, conform testului OECD 301B.

* eni Arnica S FR posedă proprietăți superioare antiuzură, trecând treapta a 12-a de încărcare pe standul FZG.

* Proprietățile anticorozive și antirugină asigură protecția eficientă și conservarea tuturor componentelor metalice din circuit.

* Indicele de viscozitate foarte ridicat asigură utilizarea într-un domeniu termic larg.  

* eni Arnica S FR nu produce emulsii stabile. În plus, aceste uleiuri separă rapid apa care poate fi astfel evacuată pe la partea inferioară a rezervorului. Urmare conținutului redus de apă din circuit se garantează continuitatea filmului de ulei și deci lubrifierea corectă. 

* Proprietățile antispumante favorizează spargerea rapidă a spumei, prevenind astfel funcționarea defectuoasă a instalației

* eni Arnica S FR posedă o rezistență superioară termo-oxidantă care, reducând tendința proceselor de polimerizare, menține constante anumite caracteristici pe perioade lungi după cum rezultă pe baza testului IP 48 modificat.



* Buna stabilitate termică prelungește durata de viață a produsului reducând costurile de înterținere. Pentru a garanta o durată de utilizare a produsului cât mai lungă, temperatura medie a fluidului din rezervor trebuie menținută sub 70oC, sau maximum 80oC pe perioade foarte scurte.

* În cazul contactului accidental cu o flacără, aceste uleiuri nu produc gaze toxice.


Utilizări

* eni Arnica S FR este recomandat ca fluid hidraulic în instalaţiile industriale cu circuit închis sau deschis unde poate apare pericolul  de incendiu datorită prezenței unor componente cu temperaturi ridicate, cum ar fi în cazul laminoarelor, sau în condiţiile existenţei unor surse potențiale de incendiu (flacără, încălzirea și turnarea metalelor, scântei electrice).

* eni Arnica S FR sunt biodegradabile și pot fi deci utilizate în situațiile în care apare pericolul poluării mediului ambiant.



Specificaţii şi aprobări 

eni Arnica S FR  îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii şi aprobări:

· ISO 6743/4 HFDU
· ISO 6743/4 HEES
· ISO 12922 HFDU
· ILVA ST 127 Rev.3 2010
· FM Approvals Class 6930
· VII Report of Luxemburg - HFDU
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