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Produsele eni ARNICA S sunt fluide sintetice biodegradabile, folosite în instalaţiile expuse pericolelor izbucnirii incendiilor sau care implică riscul contaminării solului.
Sunt formulate dintr-o baza sintetică, compusă din esteri organici, în care se încorporează  un pachet special de aditivi (clasificarea ISO-L-HFDU).

Caracteristici (valori tipice)

	eni ARNICA S
	
	46
	68

	Viscozitate la 100 °C
	mm²/s 
	9,5
	11,3

	Viscozitate la 40 °C
	mm²/s 
	48
	62

	Indice de viscozitate
	-
	186
	180

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	305
	308

	Punct de ardere (ASTM D 92)
	°C
	370
	376

	Punct de curgere
	°C
	-36
	-30

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,921
	0,932



Proprietăţi şi performanţe

* eni ARNICA S au o bună rezistenţă la foc, reducând astfel riscul apariţiei incendiilor datorate contactului cu metale fierbinţi sau topite, arcuri electrice, flăcări deschise sau alte surse potenţiale de foc care se pot produce ]n cazul scurgerii fluidului sau ruperii unor componente ale circuitului. Această caracteristică este atestată de faptul că uleiurile îndeplinesc cerinţele FACTORY MUTUAL STANDARD - SPRAY FLAMMABILITY TEST.
* Uleiurile eni ARNICA S au o biodegradabilitate de peste 70 %, în condiţiile de testare conform specificaţiei OECD 301B - modified STURM TEST.
* Aceste produse au  proprietăţi lubrifiante foarte bune: trec treapta a 12-a de încărcare în condiţiile testului FZG şi asigură o pierdere în greutate, a componentelor pompei, de maximum 38 mg, în testul Vickers.
* Indicele de viscozitate ridicat permite utilizarea acestor uleiuri într-un interval larg de temperaturi. Proprietăţile lor anticorozive şi antirugină asigură o protecţie eficientă şi o conservare a tuturor părţilor metalice ale circuitului.
* eni ARNICA S nu produc emulsii stabile. Uleiurile separă rapid apa, ce poate fi scursă astfel pe la baza rezervorului, periodic. Prin menţinerea unei cantităţi cât mai reduse de apă în circuit se garantează continuitatea filmului lubrifiant, asigurându-se astfel  o lubrifiere corespunzătoare.
* Proprietăţile antispumante favorizează o rapidă descompunere a spumei, prevenind astfel posibilele disfuncţionalităţi datorate acesteia.
* Au o stabilitate termică foarte bună care asigură perioade lungi în serviciu, reducând astfel întreruperile datorate golirilor şi reumplerilor.
* Nu emană vapori toxici la contactul  cu suprafeţele metalice cu temperaturi ridicate.

Utilizări

* Uleiurile  eni ARNICA S sunt utilizate, în special, ca fluide hidraulice, în spații acoperite sau în aer liber, acolo unde este pericol de foc prin prezenţa unor materiale la temperaturi foarte ridicate, cum este cazul laminoarelor,  sau unde sunt prezente alte surse de aprindere: arcuri electrice, stropi de sudură etc.




[bookmark: _GoBack]* Datorită biodegradabilităţii ridicate, lubrifianţii eni ARNICA S îşi găsesc aplicaţii particulare, cum ar fi instalaţiile hidraulice ale  maşinilor şi utilajelor folosite în agricultură, exploatări forestiere, amenajări hidrotehnice etc., unde pierderile accidentale din circuitele hidraulice ar provoca contaminarea solului.
 

Specificaţii 

Uleiurile eni ARNICA S sunt aprobate şi îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii:

- ILVA CRS/TCM 425
- INLINE HYDRAULIK GMBH
- LEDUC HYDRAULIK
- MANNESMAN REXROTH RD 90221/05.93
- SCHAEFF
- VII -th  Report of Luxemburg -HFDU

eni ARNICA S sunt aprobate de Danieli, conform specificațiilor din Standard 0.000.001.
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