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eni ARNICA V sunt fluide hidraulice biodegradabile, pe bază de esteri naturali supuşi unor operaţii speciale de sinteză,  destinate acelor utilizări care ar putea pune probleme în ceea ce priveşte contaminarea mediului înconjurător.

Caracteristici (valori tipice)
	eni ARNICA V
	32
	46
	68

	Viscozitate cinematică la 40 °C
	mm²/s 
	32,4
	46
	68

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	6,9
	9
	12,3

	Indice de viscozitate
	-
	184
	181
	181

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	260
	290
	290

	Punct de curgere
	°C
	- 33
	-33
	-33

	Densitate la 15 °C
	kg/l
	0,920
	0,925
	0,935



Proprietăţi şi performanţe
* eni ARNICA V fiind biodegradabile (>60%), conform testului OECD 301B (Modified Sturm Test), datorită proprietăților lor intrinseci, contribuie la protejarea mediului înconjurător.
* Indicii de viscozitate foarte ridicaţi permit acestor fluide hidraulice utilizarea în intervale foarte largi de temperaturi.
* eni ARNICA V sunt fluide hidraulice cu proprietăți superioare  anti-corozive și anti-rugină asigurând astfel protejarea suprafețelor metalice prezente în circuit. În plus, aceste uleiuri posedă excelente proprietăți anti-uzură  având în vedere că trec treapta a 12-a de încărcare în condiţiile testului FZG.
* eni ARNICA V posedă proprietăți excelente de dezemulsionare care previn formarea emulsiei stabile și, ca urmare, deteriorarea aditivilor, dar și foarte bune caracteristici antispumante prevenind astfel funcționarea defectuoasă a instalațiilor hidraulice.
* Rezistenţa la oxidare a acestor produse, având în vedere că sunt pe bază de esteri naturali, poate fi considerată ca bună. Temperatura maximă de funcţionare nu trebuie să depăşească 60oC. În cazuri excepţionale, pentru perioade mici de timp se poate funcţiona la temperaturi de până la 70oC.
* eni ARNICA V sunt compatibile cu materialele utilizate în mod curent la fabricarea garniturilor de etanşare.

Utilizări
eni ARNICA V sunt recomandate pentru utilizări ca medii hidraulice, în special în cazurile în care există riscul poluării mediului înconjurător.  

Specificaţii 
Uleiurile AGIP ARNICA V îndeplinesc cerinţele specificaţiilor:
· ISO-L-HETG
· ISO 15380 HETG
· WGK 1 (Clasa de pericol pentru apă – Germania)
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