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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 58/2015

eni Multitech CT sunt lubrifianți speciali, care îndeplinesc cerinţele  CATERPILLAR, disponibili în clasele de viscozitate SAE: 10W, 30, 50 şi 60.

eni Multitech CT sunt recomandate pentru lubrifierea diferenţialelor, ambreiajelor (umede), troliilor, transmisiilor finale, angrenajelor şi  lagărelor.

Caracteristici (valori tipice)

	Grad SAE 
	
	10W
	30
	50
	60

	Viscozitate cinematică la 100 °C
	mm²/s 
	5,3
	10,5
	18,0
	23,0

	Viscozitate dinamică la -25 °C (CCS)
	cP 
	6500
	-
	-
	-

	Viscozitate dinamică la -26 °C (Brookfield)
	mPa.s 
	-
	120000
	-
	-

	Viscozitate dinamică la -15 °C (Brookfield)
	mPa.s 
	-
	-
	120000
	-

	Indice de viscozitate
	-
	118
	100
	100
	100

	Punct de inflamabilitate COC
	°C
	200
	210
	250
	260

	Punct de curgere
	°C
	- 30
	-30
	-18
	-15

	Densitate la 15 °C
	kg/dm3
	0,885
	0,900
	0,905
	0,910




Proprietăţi şi performanţe 

· eni Multitech CT prin formularea echilibrată asigură o durată maximă de utilizare a transmisiilor și elimină vibrațiile în cazul utilizării în frânele umede.

· eni Multitech CT îndeplinesc toate cerintele noilor prevederi calitative impuse de CATERPILLAR  TO-4  care includ şi prevederi referitoare la frecarea şi uzura angrenajelor. 

· în cazul extinderii utilizării în motoare, eni Multitech CT  îndeplinesc cerințele  API CF/CF-2 astfel încât se reduce riscul apariției unor defecțiuni. 


Specificaţii

eni Multitech CT îndeplinesc cerințele următoarelor specificaţii:

- CATERPILLAR TO-4;
- ALLISON C-4 (SAE 10W, 30, 50);
- KOMATSU KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50);
- ZF TE-ML  03C (SAE 10W, 30)
- ZF TE-ML  07F (SAE 30)
- EATON (SAE 50);
- DANA Powershift transmissions (SAE 10W, 30);
- Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)
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