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Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 	F.T. TA 39-1/2015

eni Rotra sunt uleiuri pentru angrenaje,  formulate din uleiuri de bază cu indice de viscozitate ridicat  şi aditivi speciali care le conferă  proprietăţi  antiuzură.
[bookmark: _GoBack]eni Rotra sunt recomandate pentru lubrifierea angrenajelor şi anumitor tipuri de transmisii realizate  prin angrenaje şi diferenţiale în aceeaşi carcasă (cum este cazul autoturismelor cu tracțiune față și motor transversal), care nu sunt prevăzute cu angrenaje hipoide.  
În general, sunt folosite pentru toate angrenajele care nu sunt supuse la presiuni excesiv de ridicate, iar alunecarea dintre dinţi nu este mare şi pentru care fabricantul recomandă un lubrifiant aditivat antiuzură care îndeplinește specificația API GL 3.


Caracteristici (valori tipice)

eni Rotra
	Grad SAE 
	
	80W/90
	85W/140

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	14
	29

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s 
	130
	410

	Viscozitate dinamică la -12°C
	mPa.s 
	-
	130000

	Viscozitate dinamică la -26°C
	mPa.s 
	130000
	-

	Indice de viscozitate
	-
	100
	98

	Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)
	°C
	240
	260

	Punct de curgere
	°C
	-27
	-12

	Densitate la 15°C
	kg/dm3
	0,895
	0,905




Proprietăţi şi performanţe

* Datorită proprietăţilor antiuzură, se asigură condiţii optime de funcţionare a  lagărelor şi danturii angrenajelor.
* Bunele proprietăţi de stabilitate chimică şi rezistenţă la oxidare asigură intervale lungi de schimb ale uleiului.
* Datorită proprietăţilor detergent-dispersante, impurităţile foarte fine sunt menţinute în suspensie,  prevenindu-se astfel  formarea depunerilor.
* Nu sunt corozive faţă de oţel şi cupru, astfel încât părţile lubrifiate sunt menţinute în condiţii optime.
* Proprietăţile antirugină ale lubrifianţilor împiedică ruginirea angrenajelor chiar în prezenţa umidităţii.
* Prin proprietăţile bune antispumante se reduc eventualele  discontinuităţi ale filmului de lubrifiant prin inglobarea bulelor de aer.
* Indicele de viscozitate ridicat asigură lubrifierea optimă într-un domeniu larg de temperaturi.
                      
      
Specificaţii

eni Rotra satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:
	- API GL-1 
 	- API GL-3
 	- FIAT 9.55550
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