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eni i-Ride moto 20W-50 este un lubrifiant sintetic cu performanţe ridicate, formulat special  pentru curse sau operarea motoarelor ȋn condiţii foarte severe. 
eni i-Ride moto 20W-50, este recomandat, ȋn special, când trebuie asigurate performanţe maxime dar şi protejarea motorului.   


Caracteristici (valori tipice)

	Grad SAE 
	
	20W-50

	Viscozitate cinematică la 100°C
	mm²/s *
	20,4 (16,3...21,9)

	Viscozitate cinematică la  40°C
	mm²/s *
	160

	Indice de viscozitate
	-
	149

	Viscozitatea dinamică la -15oC
	mPa.s
	9000

	Punct de inflamabilitate COC #
	°C
	230

	Punct de curgere 
	°C
	-39

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,883


Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (#) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)  


Proprietăţi şi performanţe 

*  Componentele sintetice ajută la formarea unui film de ulei care aderă puternic la suprafeţele metalice, chiar şi la perioade lungi de staţionare a motorului, asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea uzurii ȋn condiţiile unor sarcini ridicate.

* Proprietăţi superioare ȋn ceea ce priveşte stabilitatea viscozităţii chiar ȋn cazul funcţionării timp ȋndelungat ȋn condiţii severe de operare.

*  Stabilitatea termică ridicată a uleiului sintetic de bază şi volatilitatea foarte scăzută asigură reducerea consumului de ulei.

*  Formularea specială a uleiului asigură performanţe superioare ȋn ceea ce priveşte proprietăţle detergent-dispersante, antirugină, antiuzură, antioxidante şi antispumante.

Specificaţii

eni i-Ride moto 20W-50  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor:

1. JASO MA, MA 2
1. API SG
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