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Eni i-Ride Special 20W-50 este un produs lubrifiant formulat cu baze de înaltă calitate,
conceput pentru motoare în patru timpi care sunt montate pe motociclete nou-produse. Acest produsul este potrivit pentru conducerea rutieră și off-road și este capabil să garanteze maxim performanță chiar și în condiții extreme de funcționare a motorului.
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Caracteristici (valori tipice)
	Grad SAE 
	
	15W-50

	Vascozitate cinematică la 100°C
	mm²/s 
	19

	Vascozitate cinematică la  40°C
	mm²/s 
	172

	Indice de vascozitate
	-
	125

	Vascozitatea dinamică la -15oC
	mPa.s
	9000

	Punct de inflamabilitate COC 
	°C
	240

	Punct de curgere 
	°C
	-18

	Densitate la 15°C
	kg/l
	0,856



Proprietăţi şi performanţe 

Bunele proprietăți de detergent și dispersie ale Eni i-Ride Special 20W-50 eficient minimizați formarea de lacuri, nămol și alte tipuri de depozite. Acest produs previne lipirea segmentelor de piston și previne precipitarea suspensiei substante.
• Proprietățile anti-uzură ale acestui produs permit o durată lungă de viață a pieselor în mișcare, reducerea întreținerii și reviziilor motorului.
• Eni i-Ride Special 20W-50 are o rezistență puternică la deteriorarea caracteristicilor sale şi în special la fenomenele oxidative rezultate din expunerea prelungită în mare
condiţiile de temperatură şi în prezenţa aerului şi a altor agenţi

Specificaţii

eni i-Ride special 15W-50  îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii:

1. JASO MA, MA 2
1. API SJ
1. ACEA A3
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