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eni i-Sigma performance E4 10W-40 este un lubrifiant special, destinat motoarelor diesel care funcţionează ȋn condiţii foarte severe.  Asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb şi reducerea consumului de combustibil. 

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	10W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	14,5 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	102

	Viscozitate la -25oC
	mPa.s
	6500

	Indice de viscozitate
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	230

	Punct de curgere
	oC
	-36

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	860



Proprietăţi şi performanţe

· eni i-Sigma performance E4 10W-40 prezintă rezultate care depăşesc cerinţele impuse prin specificaţii ȋn ceea ce priveşte testările specifice pe standuri. Componentele metalice ale motorului sunt protejate ȋmpotriva uzurilor şi formării depunerilor asigurând astfel funcţionarea motorului la randament maxim pe toată durata sa de exploatare.
· Uleiul asigură reducerea consumului de combustibil ȋn comparaţie cu lubrifianţii clasici.
· Clasa de viscozitate SAE 10W-40 permite uleiului  eni i-Sigma performance E4 10W-40 utilizarea pe tot parcursul anului, asigurând porniri uşoare la temperaturi scăzute şi menţinerea unei viscozităţi ridicate la temperaturi crescute.

Specificaţii

eni i-Sigma performance E4 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· ACEA E4					
· MB 228.5 (Approval)				
· MAN M3277					
· MTU Type 3.1					
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