
	[bookmark: _GoBack]eni i-Sigma performance E7 15W-40
	[image: ίð]



                                                                                                                                                
Eni Austria GmbH Viena – Sucursala București 		F.T. M 157/2015
_________________________________________________________________________________


eni i-Sigma performance E7 15W-40 este un lubrifiant multigrad pentru motoare diesel puternic solicitate,  care asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb. Uleiul poate fi utilizat ȋn motoarele diesel care echipează autovehiculele destinate transportului urban de pasageri sau de mărfuri care sunt operate ȋn condiţii cu opriri şi porniri frecvente. 

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	15W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	14,5 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	106

	Viscozitate la -20oC
	mPa.s
	6700

	Indice de viscozitate
	-
	138

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	230

	Punct de curgere
	oC
	-27

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	880



Proprietăţi şi performanţe

· Calitatea ȋnaltă a uleiului de bază folosit şi conţinutul ridicat de aditivi  asigură o durată foarte lungă ȋntre schimburi.
· Proprietăţile detergent-dispersante ale uleiului eni i-Sigma performance E7 15W-40 sunt confirmate prin ȋndeplinirea cerinţelor prevăzute ȋn specificaţiile ACEA E7/E5 şi API CI-4/CH-4. Pistoanele sunt menţinute ȋntr-o perfectă stare de curăţenie, iar produsele solide datorate combustiei sunt mrnţinute ȋn suspensie prevenind astfel formarea unor depuneri periculoase.
· eni i-Sigma performance E7 15W-40  posedă o bună rezistenţă la degradare, ȋn special oxidativă, care poate fi cauzată de expunerea timp ȋndelungat la temperaturile de operare ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor agenţi. Prin proprietăţile sale antioxidante, anticorozive şi antiuzură, uleiul asigură perioade lungi de utilizare ȋntre schimburi, ȋn condiţiile unor solicitări severe ale motoarelor. Degradările oxidative reduse previn variaţiile viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă. 

Specificaţii

eni i-Sigma performance E7 15W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· ACEA E7, E5, E3, B3	
· API CI-4/CH-4/SL				
· MB 228.3 (Approval)				
· MAN M 3275					
· MTU Type 2
· Deutz DQC III-05
· Volvo VDS-3
· Cummins 20078					
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