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eni i-Sigma top 10W-40 este un lubrifiant special, destinat motoarelor diesel care funcţionează ȋn condiţii extrem de severe şi garantează o reducere ȋnsemnată a consumului de combustibil. Asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb prevăzute de constructori. Uleiul este recomandat pentru majoritatea motoarelor diesel şi, ȋn particular, pentru motoare Scania. 

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	10W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	13,1 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	86

	Viscozitate la -25oC
	mPa.s
	6400

	Indice de viscozitate
	-
	150

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	230

	Punct de curgere
	oC
	-39

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	870



Proprietăţi şi performanţe

·  Calităţile superioare ale uleiurilor de bază  şi conţinutul ridicat de aditivi folosiţi pentru formularea produsului eni i-Sigma top 10W-40 asigură uleiului o durată foarte lungă de utilizare ȋntre schimburi.
· Clasa de viscozitate SAE 10W-40 permite uleiului  eni i-Sigma top 10W-40 utilizarea pe tot parcursul anului, asigurând porniri uşoare la temperaturi scăzute.
· Prin proprietăţile sale detergent-dispersante, combinate cu o foarte ridicată capacitate de neutralizare a produselor acide rezultate prin combustie, uleiul asigură o excelentă stare de curăţenie a pistoanelor şi menţine ȋn suspensie produsele solide rezultate prin combustie, prevenind astfel formarea depunerilor periculoase.
· eni i-Sigma top 10W-40  posedă o bună rezistenţă la degradare, ȋn special oxidativă, care poate fi cauzată de expunerea timp ȋndelungat la temperaturile de operare ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor agenţi. Prin proprietăţile sale antioxidante, anticorozive şi antiuzură, uleiul asigură perioade lungi de utilizare ȋntre schimburi, ȋn condiţiile unor solicitări severe ale motoarelor. Degradările oxidative reduse previn variaţiile viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă. 
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Specificaţii

eni i-Sigma top 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· API CF						- Volvo VDS-3
· ACEA E4, E7					- Renault RXD
· MB 228.5 (Approval)				- Deutz DQC III-05
· MAN M3277					- DAF Extended Drain
· MTU Type 3.1					- Cummins 20072
· Scania LDF-3					- Voith Class A
· ZF TE-ML 04C
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