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eni i-Sigma top 5W-30 este un lubrifiant semisintetic destinat motoarelor diesel care funcţionează ȋn condiţii extrem de severe şi garantează o reducere ȋnsemnată a consumului de combustibil. Asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb prevăzute de constructori.  
eni i-Sigma top 5W-30 asigură pornirea extrem de uşoară la temperaturi scăzute.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	5W-30

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	11,8 (9,3...12,5)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	70

	Viscozitate la -30oC
	mPa.s
	6000

	Indice de viscozitate
	-
	160

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	230

	Punct de curgere
	oC
	-39

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	860



Proprietăţi şi performanţe

·  Calităţile superioare ale uleiurilor de bază şi aditivilor folosiţi  permite uleiului eni i-Sigma top 5W-30 o durată lungă de utilizare ȋntre schimburi.
· Clasa de viscozitate SAE 5W-30 permite uleiului  eni i-Sigma top 5W-30 utilizarea pe tot parcursul anului, asigurând porniri uşoare la temperaturi scăzute.
· Prin proprietăţile sale detergent-dispersante, combinate cu o foarte ridicată capacitate de neutralizare a produselor acide rezultate prin combustie, uleiul asigură o excelentă stare de curăţenie a pistoanelor şi menţine ȋn suspensie produsele solide rezultate prin combustie, prevenind astfel formarea depunerilor periculoase.
· eni i-Sigma top 5W-30 posedă o bună rezistenţă la degradare, ȋn special, oxidativă, care poate fi cauzată de expunerea timp ȋndelungat la temperaturile de operare ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor agenţi. Prin proprietăţile sale antioxidante, anticorozive şi antiuzură, uleiul asigură perioade lungi de utilizare ȋntre schimburi, ȋn condiţiile unor solicitări severe ale motoarelor. Degradările oxidative reduse previn variaţiile viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă. 


Specificaţii

eni i-Sigma top 5W-30 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· API CI-4					- Volvo VDS-3
· ACEA E4, E7					- Renault RXD, RLD-2/RLD
· MB 228.5 (Approval)				- Deutz DQC IV-05
· MAN M3277					- Cat ECF-2
· MTU Type 3.1					- Mack EO-M Plus
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