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eni i-Sigma universal 10W-40 este un lubrifiant sintetic multigrad, pentru motoare diesel puternic solicitate,  care asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb. Uleiul poate fi utilizat ȋn motoarele diesel sau pe benzină care echipează autovehiculele destinate transportului urban de pasageri sau de mărfuri care operează ȋn condiţii cu opriri şi porniri frecvente, sau ȋn motoarele diesel supraalimentate ale autoturismelor.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	10W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	15,2 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	98,5

	Viscozitate la -25oC
	mPa.s
	6500

	Indice de viscozitate
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	230

	Punct de curgere
	oC
	-24

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	880



Proprietăţi şi performanţe

· Calitatea ȋnaltă a uleiului de bază folosit şi conţinutul ridicat de aditivi  asigură pentru uleiul eni i-Sigma universal 10W-40  o durată foarte lungă ȋntre schimburi.
· Proprietăţile detergent-dispersante ale uleiului, combinate cu o foarte ridicată capacitate de neutralizare a produselor acide rezultate prin combustie, asigură o excelentă stare de curăţenie a pistoanelor şi menţine ȋn suspensie produsele solide rezultate prin combustie, prevenind astfel formarea depunerilor periculoase.
· eni i-Sigma universal 10W-40  posedă o bună rezistenţă la degradare, ȋn special oxidativă, care poate fi cauzată de expunerea timp ȋndelungat la temperaturile de operare ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor agenţi. Prin proprietăţile sale antioxidante, anticorozive şi antiuzură, uleiul asigură perioade lungi de utilizare ȋntre schimburi, ȋn condiţiile unor solicitări severe ale motoarelor. Degradările oxidative reduse previn variaţiile viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă. 

Specificaţii

eni i-Sigma universal 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· ACEA E7, A3/B3/B4					- Global DHD-1
· API CI-4						- Cummins 20077/20078
· [bookmark: _GoBack]MB 228.3, 229.1 					- Mack EO-N
· MAN M 3275						
· MTU Type 2
· Volvo VDS-3
· Renault RLD-2
· JASO DH-1				
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